## Slide 1: U2041170 《工程材料与成型技术》 Engineering Materials and Forming Technology 44+4学时，3学分

## Slide 2: 第二章 金属材料的结构及二元合金相图
Structure of Metallic Materials and Phase Diagram of Binary Alloy

## Slide 3: 本章主要教学目标 Learning Objectives
了解结合键及其主要类型
了解晶体结构的基本概念
了解三种常见的金属晶体结构
初步掌握合金相图的基本概念、主要类型及基本分析方法
初步掌握铁碳合金相图及其应用

## Slide 4: 本章主要教学内容
金属材料的结构
二元合金相图

## Slide 5: 一、金属材料的结构 Structure of Metallic Materials

## Slide 6: 金属材料的结构
（一）原子的结合方式
（二）晶体结构的基本概念
（三）金属的结构(晶体、非晶体)
（四）陶瓷的结构
（五）高分子材料的结构

## Slide 7: （一）原子的结合方式 Atomic bonding type

## Slide 8: (一)原子的结合方式
物质由原子（分子、离子）组成。
原子的结合方式和排列方式决定了物质的性能。
结合键：原子、离子、分子之间的结合力。
结构：原子、离子、分子的具体组合状态。
C60

## Slide 9: 结合键的种类
强健：离子键、共价键、金属键
Ionic bonding、 Covalent bonding 、 Metallic bonding
弱键：分子键（Molecular bonding）、氢键

## Slide 10: 金属键 （Metallic bonding）
形成：金属离子通过正离子和自由电子（电子云）之间的引力而相互结合
特点：良好的导电、导热、不透明、金属光泽、塑性好、正的电阻温度系数
金属键无方向性，当金属原子间发生相对位移时，金属键不被破坏，因而金属的塑性好。

## Slide 11: 离子键 （Ionic bonding）
形成：正负离子通过静电引力相互吸引。
特点：结合力大 材料强度高、硬度高、熔点高、脆性大；绝缘；无色透明（一般不吸收可见光）
例：NaCl、陶瓷、高分子聚合物材料

## Slide 12: 共价键 （Covalent bonding）
形成：通过共用电子对而形成(IIIA~VIIA族)
特点：材料强度高、熔点高、脆性大、导电性随共价键强弱而异（导体、半导体、绝缘体）
例：陶瓷、高分子聚合物材料

## Slide 13: 分子键 （Molecular bonding）
形成：分子偶极矩间的范德华力
分子偶极矩：由于分子中共价电子的非对称分布，使分子的某一部分比其他部分更偏于带正电（或负电）。
氢键：两个电负性很强的原子通过氢原子的吸引而结合
特点：材料的熔点和硬度比较低、绝缘（无自由电子）

## Slide 14: (二)晶体结构的基本概念 Basic terminologies for the crystal structure

## Slide 15: （二）晶体结构的基本概念
晶体结构：晶体原子或离子的排列方式。
同种物质由于排列方式(晶格)的不同，其性能有很大差异，例如，金刚石（十分坚硬）和石墨（很软），都由碳原子组成，但晶体结构不同。
晶体、非晶体
晶格、晶胞
晶格常数、晶系
原子半径、晶胞原子数、致密度、配位数
晶面{族}、晶向<族>、晶面指数、晶向指数

## Slide 16: 晶体、 非晶体 crystal、noncrystal
晶体与非晶体的区别在于内部原子（离子、分子）排列方式不同
晶体：内部原子规则排列（长程有序）
自然界绝大多数固态的无机物都是晶体(例：金属、雪花、食盐、单晶硅)
非晶体：内部原子无规则散乱排列
例：玻璃、松香、沥青、橡胶、炼钢炉渣……
金属的结构
晶态
非晶态
SiO2的结构

## Slide 17: 晶体 vs 非晶体（续）
晶体：具有一定的熔点（纯铁：1538℃ 、冰0℃ ）
非晶体：没有固定的熔点
晶体：各向异性（晶体内各个方向上具有不同的物理、化学或力学性能，如铁单晶的弹性模量E在<111>方向上是290000MPa，而在<100>方向上是135000MPa ）
非晶体：各向同性
晶体与非晶体在一定的条件下可相互转化。

## Slide 18: 晶格、晶胞 Lattice、Unit cell
晶格：将原子或离子抽象为点，用假想的直线将它们连接起来而形成的三维空间格架。
晶胞：能够反映晶格排列方式的最小几何单元。

## Slide 19: 晶格常数 lattice constant
晶格常数：晶胞的边长，其大小以埃（Å ）来表示（1Å =10-8cm）。
各棱间的夹角用、、表示。

## Slide 20: 晶系 Crystal system
晶系：根据晶胞参数不同，将晶体分为七种晶系。
90%以上的金属具有立方晶系或六方晶系。
立方
六方
四方
菱方
正交
单斜
三斜

## Slide 21: 晶格尺寸 (Size of lattice)
晶格尺寸：晶胞的大小，可用晶格常数表达。
立方晶体，晶格常数a=b=c
密排六方晶格，须采用a和c两个晶格常数来表达。

## Slide 22: 晶胞原子数
晶胞原子数：一个晶胞内所包含的原子数目。
体心立方：2
面心立方：4
六方晶格：6

## Slide 23: 原子半径 Atomic radius
通常是指晶胞中相距最近的两个原子之间平衡距离的一半
是金属原子行为的一个非常重要的参量

## Slide 24: 配位数 Coordination number
配位数：晶体中与任一原子距离最近且相等的原子数目。
配位数愈大，则原子排列的致密度愈高。
体心立方晶格：8
面心立方晶格、密排六方晶格：12。

## Slide 25: {晶面族}、<晶向族>
晶面：在晶体中，由一系列原子所组成的平面
晶面指数：表示晶面的符号。（hkl）
晶面族：在晶体学上等同而彼此不平行的晶面总称，用{hkl}表示。
晶向：任意两个原子之间的连线所指的方向。
晶向指数：表示晶向的符号。 [uvw]
晶向族：晶体学上等同（原子排列相同）的晶向统称为晶向族，用尖括号表示，即〈uvw〉。

## Slide 26: 立方晶系晶面指数(米勒指数)的确定方法
1)选定不在欲定晶面上的晶格中的任一结点为坐标原点，以晶格的三条棱边为空间坐标轴0X、OY、OZ；
以晶格常数a、b、c分别作为长度度量单位，求出欲定晶面在坐标轴上的截距；
取欲定晶面在三轴上截距的倒数；
将三截距的倒数化为三个互质的最小整数并写在圆括号内，记作(hkl)。
负的晶面指数在正整数上加“-”号。

## Slide 27: 立方晶系的几个典型晶面及晶面族
{100}=（100）、（010）、（001）

## Slide 28: {110}
（110）
（110）
（101）
（101）
（011）
（011）
X
Z
Y

## Slide 29: 立方晶系的晶向指数的确定方法
1)选定任一结点为坐标原点，以晶格的三条棱边为坐标轴；
2)过坐标原点作一平行于欲求晶向的直线；
3)求出该直线上任一结点的空间坐标值；
4)将空间坐标的三个值按比例化为最小整数并记在方括号内。如指数为负值，则在相应指数上加“-”号，即得晶向指数[uvw]。

## Slide 30: 立方晶系的晶向指数的确定示例
例一、已知某过原点晶向上一点的坐标为1、1.5、2，求该直线的晶向指数。
解：将三坐标值化为最小整数加方括弧得[234].
例二、已知晶向指数为[110], 画出该晶向.
解：找出1、1、0坐标点，连接原点与该点的直线即所求晶向。
[110]
[234]

## Slide 31: <111>
[111]
[111]
[111]
[111]
X
Z
Y

## Slide 32
说明：
① 在立方晶系中，指数相同的晶面与晶向相互垂直。
② 遇到负指数，“-”号放在该指数的上方。
-
-
③ 晶向具有方向性，
如[110]与[110]方
向相反。
X
Z
Y
(221)
[221]
[110]
[110]

## Slide 33: (三）金属的结构
Structure of Metals

## Slide 34: （三）金属的结构 Structure of Metals
金属的晶态结构
1、理想纯金属的晶体结构
2、实际金属的晶体结构
3、合金的晶体结构
金属的非晶态结构

## Slide 35: 1.理想纯金属的晶态结构
金属原子是通过正离子与自由电子（云）的相互作用而结合的，称为金属键。
金属原子趋向于紧密排列。
价电子云
正离子
金属键示意图
特点：良好的导热性、导电性、延展性及金属光泽。
常见纯金属的晶格类型：体心立方(bcc：body centered cubic)、面心立方(fcc: face centered cubic)、密排六方(hcp:hexagonal close packed)晶格。

## Slide 36: (1)体心立方晶格 Body centered cubic (BCC)

## Slide 37
体心立方晶格
晶胞原子个数：2
配位数： 8
致密度：68%
常见金属：-Fe、Cr、W、Mo、V、Nb、β-Ti、Ta等
晶格常数：a(a=b=c)
原子半径：

## Slide 38: (2)面心立方晶格 Face centered cubic (FCC)

## Slide 39
原子个数：4
配位数： 12
致密度：74%
常见金属： -Fe、Ni、Al、Cu、Pb、Au、Ag等
晶格常数：a
面心立方晶格
原子半径:

## Slide 40: 原子力显微镜（AFM：Atomic Force Microscope）下观察到的金（Au）的（111）面上规则排列的原子

## Slide 41: ⑶ 密排六方晶格(hcp) Hexagonal close packed

## Slide 43
原子个数：6
配位数： 12
致密度：74%
常见金属： α-Ti 、Mg、Zn、 Be、Cd等
晶格常数：底面边长 a 、高 c，
c/a=1.633
密排六方晶格
原子半径：r=a/2

## Slide 44
三种常见晶格的密排面和密排方向
 | 密排面 | 数量 | 密排方向 | 数量
体心立方晶格 | {110} | 6 | <111> | 4
面心立方晶格 | {111} | 4 | <110> | 6
密排六方晶格 | 六方底面 | 1 | 底面对角线 | 3
晶面原子密度:单位面积晶面上的原子数。
晶向原子密度:单位长度晶向上的原子数。
密排面或密排方向:原子密度最大的晶面或晶向。

## Slide 45: 密排面 close packed plane
体心立方(110)面
面心立方(111)面
密排六方底面

## Slide 46: 密排方向 close packed direction
体心立方<111>
面心立方<110>
密排六方底面对角线

## Slide 47: 2、实际金属的晶体结构
Crystal structures of the actual metals

## Slide 48: 2、实际金属的晶体结构
晶体缺陷
单晶体、多晶体

## Slide 49: 晶体缺陷 Crystal defect
晶体缺陷：晶格的不完整部位。
实际金属中存在着大量的晶体缺陷
按几何形状特征可分为三类:
点缺陷、线缺陷、面缺陷
晶体缺陷

## Slide 50: ①点缺陷 Point defect
定义 ：空间三维尺寸都很小的缺陷。
分类：空位、间隙原子、置换原子
点缺陷
点缺陷(分类)
间隙原子
空位
置换原子

## Slide 51: 点缺陷 Point defect
空位 ：晶格中某些缺排原子的空结点。
间隙原子：挤进晶格间隙中的原子。可以是基体金属原子，也可以是外来原子。
体心立方的四面体间隙和八面体间隙
空位
间隙原子

## Slide 52: 点缺陷——置换原子（ Substitutional atom）
置换原子 ：取代原来原子位置的外来原子。
点缺陷的影响：破坏了原子的平衡状态，使晶格发生扭曲，称晶格畸变。从而使强度、硬度提高，塑性、韧性下降.
空位
间隙原子
小置换原子
大置换原子
置换原子

## Slide 53: ②线缺陷（Linear defect） ——位错（Dislocation）
位错 ：晶格中一部分晶体相对于另一部分晶体发生局部滑移，滑移面上已滑移区与未滑移区的交界线
类型：刃型位错、螺型位错、混合位错.
刃型位错
螺型位错
位错

## Slide 54: ②线缺陷——刃型位错
刃型位错 ：当一个完整晶体某晶面以上的某处多出半个原子面，该晶面象刀刃一样切入晶体，这个多余原子面的边缘就是刃型位错。
半原子面在滑移面以上的称正位错，用“ ┴ ”表示.
半原子面在滑移面以下的称负位错，用“ ┬ ”表示.
刃型位错

## Slide 55
位错密度 ：单位体积内所包含的位错线总长度。
 = S/V(cm/cm3或1/cm2)
金属的位错密度为104~1012/cm2
位错对材料性能的影响：金属的塑性变形主要由位错运动引起，因此阻碍位错运动是强化金属的主要途径。
减少或增加位错密度都可以提高金属的强度。
位错密度

## Slide 56: 电子显微镜下的位错
透射电镜下钛合金中的位错线(黑线)
高分辨率电镜下的刃位错（白点为原子）

## Slide 57: 电子显微镜下的位错观察

## Slide 58: ③面缺陷（Interfacial defect） ——晶界与亚晶界
晶界 ：不同位向晶粒的过渡部位，宽度为5~10个原子间距，位向差一般为20~40°。
晶界

## Slide 59: 单晶体、多晶体 monocrystal、polycrystal
纯铁组织
晶粒示意图
单晶体：晶体内部的晶格位向完全一致。
多晶体：内部晶粒方位不完全一致的晶体。
晶粒 ：晶体内部外形不规则的小晶体。
变形金属晶粒尺寸约1~100m,
铸造金属可达几mm.
单晶体
多晶体
晶粒

## Slide 60
亚晶粒 ：组成晶粒的尺寸很小、位向差也很小(10’ ~2 )的小晶块。
亚晶界 ：亚晶粒之间的交界面，可看作位错壁。
亚晶粒
大角度和小角度晶界
位错壁
亚晶粒
亚晶界

## Slide 61
铅锭宏观组织
沿晶断口
Nb-Hf-W plate with an electron beam weld

## Slide 62
晶界 ：晶粒与晶粒之间的交界面。
晶粒越细小，晶界面积越大。
多晶体：由多晶粒组成的晶体结构。
光学金相显示的纯铁晶界
晶界
多晶体

## Slide 63
晶界的特点：
① 原子排列不规则
② 熔点低
③ 耐蚀性差
④ 易产生内吸附外来原子易在晶界偏聚。
⑤ 阻碍位错运动，是强化部位，因而实际使用的金属力求获得细晶粒。(细晶强化）
⑥ 是相变的优先形核部位。
显微组织的显示

## Slide 64: 3、合金的晶体结构 Crystal Structure of Alloys

## Slide 65: 3、合金的晶体结构
合金(Alloy)：由两种或两种以上元素组成的具有金属特性的物质。
组成合金的元素可以是全部是金属，也可以是金属与非金属。
组成合金的元素相互作用可形成不同的相。
Al-Cu两相合金
黄铜
合金(Alloy)

## Slide 66: 3、合金的晶体结构
相(Phase) ：金属或合金中成分相同、结构相同，并与其它部分有界面分开的均匀组成部分。
显微组织 ：实质上是指在显微镜下观察到的金属中各相或各晶粒的形态、数量、大小和分布的组合。
固态合金中的相：固溶体、金属化合物
单相合金
两相合金
相(Phase)
显微组织

## Slide 67
⑴ 固溶体
Solid solution
固溶体 ：合金中其结构与组成元素之一的晶体结构相同的固相，用、、表示。
与固溶体晶体结构相同的元素称溶剂，其它元素称溶质 。
固溶体是合金的重要组成相,实际合金多是单相固溶体合金或以固溶体为基的合金。
分类1：按溶质原子所处位置分为置换固溶体和间隙固溶体。
Cu-Ni置换固溶体
Fe-C间隙固溶体
固溶体
溶剂
溶质

## Slide 68: ①置换固溶体 substitutional solid solution
定义 ：溶质原子占据溶剂晶格某些结点位置所形成的固溶体。
形成条件：晶格类型相同、原子半径相近、在周期表中的位置临近
分类：
（1）无序固溶体 ：溶质原子呈无序分布的固溶体。
（2）有序固溶体 ：溶质原子呈有序分布的固溶体。
黄铜置换固溶体组织
置换固溶体
无序固溶体
有序固溶体

## Slide 69: ②间隙固溶体 interstitial solid solution
定义 ：溶质原子嵌入溶剂晶格间隙所形成的固溶体。
形成条件：溶质元素是原子半径较小的非金属元素，如C、N、B等，而溶剂元素一般是过渡族元素。
形成间隙固溶体的一般规律为r质/r剂<0.59。
间隙固溶体都是无序固溶体。
间隙固溶体

## Slide 70: ③固溶体的溶解度 Solubility of solid solution
溶解度 ：溶质原子在固溶体中的极限浓度。
溶解度有一定限度的固溶体称有限固溶体。组成元素无限互溶的固溶体称无限固溶体。
组成元素原子半径、电化学性相近，晶格类型相同的置换固溶体，才可能形成无限固溶体.
间隙固溶体都是有限固溶体。
Cu-Ni无限固溶体
Cu-Zn有限固溶体
固溶体
化合物
溶解度
有限固溶体
无限固溶体

## Slide 71: 固溶体
无限固溶体
按溶质原子所处位置
固溶体
（分类）
按溶解度大小
间隙固溶体
置换固溶体
有限固溶体
有序固溶体
无序固溶体
按溶质原子的分布状态

## Slide 72: ④ 固溶体的性能
固溶强化 ：随溶质含量增加，固溶体的强度、硬度增加，塑性、韧性下降。
固溶强化机理：溶质原子使晶格发生畸变及对位错的钉扎作用.
与纯金属相比，固溶体的强度、硬度高，塑性、韧性低。但与金属化合物相比，其硬度要低得多，而塑性和韧性则要高得多。
固溶体合金成分与性能关系
固溶强化

## Slide 73: ⑵ 金属化合物
金属化合物：合金中其晶体结构与组成元素的晶体结构均不相同的固相。
特点：具有较高的熔点、硬度和脆性，并可用分子式表示其组成。
对材料性能的影响：合金中出现金属化合物，可提高其强度、硬度和耐磨性，但降低塑性。
金属化合物也是合金的重要组成相。
铁碳合金中的Fe3C
金属化合物

## Slide 74: 金属化合物的主要类型
① 正常价化合物—符合正常
原子价规律。如Mg2Si。
② 电子化合物—符合电子浓度规律。
如Cu3Sn。
电子浓度：价电子数与原 子数的比值。
③ 间隙化合物—由过渡族元素与C、N、
B、H 等原子半径小的非金属元素组成。
Al-Mg-Si合金中的Mg2Si
Pb基轴承合金中的电子化合物

## Slide 75: 合金中常见的电子化合物
合金 | 体心立方晶格 | 复杂立方晶格 | 密排六方晶格
Cu-Zn | CuZn | Cu5Zn8 | Cu3Zn3
Cu-Sn | CuSn | Cu31Sn8 | Cu3Sn
Cu-Al | Cu3Al | Cu9Al4 | Cu5Al3
Cu-Si | Cu5Si | Cu31Si8 | Cu3Si
电子浓度 | 21/14（β相） | 21/13（γ相） | 21/12（ε相）

## Slide 76: 间隙化合物分类
（1）间隙相（简单晶格结构的间隙化合物）
（2）具有复杂结构的间隙化合物

## Slide 77: 间隙化合物分类——a.间隙相
定义：r非/r金0.59时形成的具有简单晶格结构的间隙化合物。
特点：具有金属特征和极高的硬度及熔点，非常稳定。
部分碳化物和所有氮化物属于间隙相.
化学式 | 钢中可能遇到的间隙相 | 晶格类型
M4X | Fe4N、Nb4C、Mn4C | 面心立方
M2X | Fe2N、Cr2N、W2C、Mo2C | 密排六方
MX | TaC、TiC、ZrC、VC TiN、ZrN、VN MoN、CrN、WC | 面心立方 体心立方 简单六方
MX2 | VC2、CeC2、ZrH2、TiH2、LaC2 | 面心立方

## Slide 78: 间隙相VC的结构
VC的结构
V原子
C原子

## Slide 79: 间隙化合物分类 ——具有复杂结构的间隙化合物
当r非/r金>0.59时形成复杂结构间隙化合物。如FeB、Fe3C、Cr23C6等。
Fe3C 称渗碳体, 是钢中重要组成相，具有复杂斜方晶格。
化合物也可溶入其它元素原子，形成以化合物为基的固溶体。（Fe,Mn）3C;(Fe,Cr) 3C
Fe3C的晶格
钢中的Fe3C

## Slide 80: 4.金属的非晶态 The amorphous state of metals
又称金属玻璃
新近研究热点
非晶态金属具有独特的力学性能、物理性能、化学性能
非晶态金属中没有晶界、位错。
长程无序结构，但短程有序

## Slide 81: 小结
结合键：强键（离子键、共价键、金属键）、弱键（分子键、氢键）
晶体、非晶体；单晶体、多晶体
晶格、晶胞、晶系；晶格常数；配位数、致密度
晶面{族}、晶向<族>；晶面指数、晶向指数
体心立方、面心立方、密排六方
密排面、密排方向
固溶体、化合物
点缺陷、线缺陷、面缺陷
ε

## Slide 82: 陶瓷的结构 Structure of Ceramics

## Slide 83: 陶瓷的结构
陶瓷 ：传统上是指陶器和瓷器、现作为各种无机非金属材料的通称。氧化物、碳化物、氮化物、硼化物
特点：熔点高、硬度高、化学稳定性好、重量轻、弹性模量大、强度高、耐磨、耐蚀、耐氧化、
应用：广泛（结构材料、功能材料）
结合键：离子键、共价键或离子、共价混合键
结构比金属复杂得多
相组成：晶相、玻璃相、气相
陶瓷

## Slide 84: 陶瓷的晶相
晶相是陶瓷材料中的主要相，决定陶瓷材料的物理、化学性能。
陶瓷材料的晶体类型及其复杂程度都超过金属晶体。
类型：大多为离子晶体或共价晶体。
离子晶体的配位数取决于离子半径的大小。

## Slide 85: 硅酸盐的晶体结构
硅酸盐是普通陶瓷的主要成分，其晶体结构比较复杂。
主体：硅氧四面体（SiO4）

## Slide 86: 氧化物的晶体结构
氧化物、碳化物、氮化物、硼化物等化合物的晶体结构比较简单。

## Slide 87: 陶瓷的晶相
晶粒大小对陶瓷的性能影响很大：晶粒越细，晶界总面积越大，裂纹越不容易扩展，材料的强度越高。
这与金属材料很相似。

## Slide 88: 玻璃相
玻璃相：非晶态结构的低熔点固体。
作用：填充晶粒间隙、黏结、提高致密度、降低烧结温度，抑制晶粒长大。
特点：强度低，绝缘性及热稳定性差
玻璃化温度：由熔体转变为玻璃体的温度
玻璃化温度

## Slide 89: 气相
气相：即气孔
影响：裂纹源、降低强度
陶瓷气孔率：
普通陶瓷 5%~10%、特种陶瓷：<5%

## Slide 90: 陶瓷材料的晶体缺陷
点缺陷
线缺陷（位错，不如金属中多）
面缺陷

## Slide 91: 高分子材料的结构 Structure of Polymers

## Slide 92: 高分子材料的结构
高分子材料：平均分子量大于500的有机化合物（通常：103~106）。聚合物、高聚物
高分子材料

## Slide 93: 高分子材料的组成
高分子化合物的分子量虽然很大，但其化学组成一般却比较简单，通常由C、H、0、S、N等元素构成，其中主要是碳氢化合物及其衍生物。 以一定的方式重复
单体 ：聚合成高分子化合物的低分子化合物
链节 ：组成高分子化合物的相同结构单元
聚合度：高分子化合物中链节的数目。
结合键：大分子链内原子之间的结合键为共价键，大分子链之间的结合键为分子键
单体
链节
聚合度

## Slide 94: 高分子的组成（例）

## Slide 95: 几种高分子材料的单体和链节

## Slide 96: 大分子链的结构
大分子链的链节排列形式
大分子链的柔顺性
大分子链的形状

## Slide 97: 大分子链的链节排列形式
任何大分子都是由单体按一定方式连接而成的
对称的单体其主链的连接方式只有一种
不对称的单体或多种单体聚合物，其主链的连接方式有多种。
取代基：取代大分子中氢原子的其他元素原子或原子团

## Slide 98: 大分子链的柔顺性
大分子链的主链都是通过共价键连接起来的，有一定的键长和键角
单键的内旋转：在保持键长和键角不变的情况下，单键可以任意旋转
大分子链的柔顺性：卷曲、变形

## Slide 99: 高分子材料的结构与性能
高分子的形状与大小
高分子间的作用力及聚集状态
高分子的基本特点

## Slide 100: 大分子链的形状
高分子的性能与其分子链的几何形状有着密切的关系。
根据分子链在空间排列形状，可分为三种：
（1）线型
（2）支链型
（3）体型（网型）

## Slide 101: 线型高分子材料
结构特点：只有主链，没有支链；
性能特点：
（1）分子链在加热或外力作用下可以相互位移，便于加工成型，可反复使用；
（2）具有一定的弹性、塑性和柔软性
（3）可在适当的溶剂中溶解；
例：聚氯乙烯、聚苯乙烯

## Slide 102: 支链型高分子材料
结构特点：主链上接出一些短支链
性能特点：熔点升高、黏度增加、强度提高
例：ABS工程塑料（接枝共聚物）

## Slide 103: 体型高分子材料
结构特点：一个主链上的支链与另一主链相接而形成；也称网状结构。
性能特点：
（1）不溶于任何溶剂，升高温度不熔融软化。
（2）耐热性好、机械强度高、尺寸稳定。
（3）弹性、塑性低，脆性大，不能塑性加工，不能反复使用, 属于热固性高聚物。
例：硫化橡胶、酚醛树脂

## Slide 104: 高分子间的作用力及聚集状态
主价力：大分子链中原子之间、链节之间相互作用是强大的共价键结合，此结合力为主价力，它对熔点、强度等有重要影响。
次价力：大分子链之间的相互作用力（范德华力和氢键），为链内共价键主价力的l/l0~l/l00。
次价力具有加和性，其和通常超过分子链内主价力。
当高聚物发生各种拉伸破坏时，总是分子链首先发生断裂(共价键破坏)而不是分子滑动。
分子间的力对高聚物的强度、弹性、粘度及物理化学性能均有很大影响

## Slide 105: 高分子的聚集状态
（1）晶态
（2）非晶态
结晶度 ：高聚物中晶区所占的质量（或体积）百分数
结晶度

## Slide 106: 高分子的基本特点
大分子的可分割性：一个大分子断裂为两个或多个分子后，性质没有明显的改变；
具有弹性：形变可恢复性；
具有可塑性：高分子不可能一下子由固态变为液态；线型、支链型有，网型没有
具有绝缘性：电、热、声

## Slide 107: 高分子聚合物的人工合成
反应类型：
（1）加聚：又分为：
①均聚（同一单体）
②共聚
（2）缩聚：

## Slide 108: 高分子聚合物的人工合成 ——均聚
均聚物由一种单体聚合而成，它是将单体的双键或环打开，使单体结合成足够大的分子链
实例：

## Slide 109: 高分子聚合物的人工合成 ——缩聚
缩聚反应：由相同或不同的低分子物质聚合成高分子化合物，同时析出小分子物质(如水、氨)的反应。
缩聚物：缩聚反应的产物
分类（根据所用单体的不同）：均缩聚、混缩聚、共缩聚
缩聚反应

## Slide 110: 高分子聚合物的人工合成 ——均缩聚
定义 ：含有两种或两种以上官能团的一种单体进行的缩聚反应
实例：
均缩聚

## Slide 111: 高分子聚合物的人工合成 ——混缩聚
混缩聚：也称杂缩聚，是两种不同单体分子间的缩聚反应
实例：
混缩聚

## Slide 112: 高分子聚合物的人工合成 ——共缩聚
共缩聚：在均缩聚或混缩聚中再加入其它种类的单体，进行的缩聚反应
共缩聚

## Slide 113: 高分子聚合物的力学状态
高聚物随着温度变化，呈现出不同的物理、力学状态，这在高分子材料的加工成型、选材与应用上都有着重要意义。
线型无定形聚合物的力学三态；
结晶聚合物的力学状态

## Slide 114: 1.线型无定形聚合物的力学三态
(1)玻璃态
(2)高弹态
(3)粘流态

## Slide 115: 线型无定形聚合物的力学三态 ——玻璃态
玻璃态相当于小分子物质的固态，此时，大分子链只能在平衡位置作轻微振动，产生可逆的普弹形变，由于分子间力较大，高聚物具有较高的机械强度。
Tg称为玻璃化温度，是高聚物呈玻璃态的最高温度。也是玻璃态转变为高弹态的温度。
Tg温度在室温以上的通称为塑料，即玻璃态是塑料的使用状态。
如聚氯乙烯Tg =87℃，聚苯乙烯Tg =80℃。
Tx称为脆化温度，在此温度以下，大分子链轻微振动也不存在，高聚物呈脆性状态，失去使用价值。

## Slide 116: 线型无定形聚合物的力学三态 ——高弹态
当温度超过玻璃化温度以后，内旋转运动加强。分子的热运动能量已能使链段产生运动，大分子链为适应外力作用，可不断蜷曲或伸展，表现出很大的柔性，高聚物呈现高弹态(可产生100% ~1000%的弹性变形)。
高弹态为高聚物所特有，但并不是一切高聚物都具有明显的高弹性。
Tg温度在室温以下的称为橡胶，即高弹态是橡胶的使用状态。如天然橡胶Tg = -73℃，顺丁橡胶Tg = -l05℃。

## Slide 117: 线型无定形聚合物的力学三态 ——粘流态
当温度达到Tf时，大分子产生整体位移，呈粘性流动状态，即粘流态。
Tf为粘流化温度，即大分子链开始滑动位移的温度，也是高弹态转变为粘流态的转变温度。
Td是高聚物的分解温度。
粘流态是高聚物材料加工成型状态，也是胶粘剂、涂料的施工工艺状态。

## Slide 118: 结晶聚合物的力学状态
一般分子量（两态）：晶态、粘流态，分界点：Tm（熔点）
分子量很大的聚合物（三态）：
晶态、（ Tm ）、高弹态、 （ Tf ）粘流态

## Slide 119: 高分子聚合物的分类——方法
按聚合物的热行为分
按主链结构分
按聚合物的性能、用途分
按分子链几何形状分：线型、体型
按人工合成时的反应分类：加聚（均聚、共聚）、缩聚

## Slide 120: 高分子聚合物的分类（图）

## Slide 121: 高分子聚合物的分类 ——按聚合物的热行为分
（1）热塑性：①加热熔融、冷却凝固； ②可反复进行； ③线型分子结构；
④实例：聚乙烯、聚丙烯
（2）热固性：①加热成型， ②不可反复； ③三维网络结构；
④实例：不饱和聚酯树脂、酚醛树脂

## Slide 122: 高分子聚合物的分类 ——按主链结构分
碳链聚合物：主链由碳原子构成；聚乙烯、聚丙烯、聚录乙烯、聚丁二烯……
杂链聚合物：主链由碳+杂质原子（氧、氮、硫等）构成；聚醚、聚酯、聚酰胺、聚氨酯……
元素有机聚合物：主链由硅、硼、铝、氧、氮、硫、磷等原子构成（没有碳） ；聚有机硅氧烷

## Slide 123: 高分子聚合物的分类 ——按聚合物的性能、用途分
塑料：以合成树脂为基料，加入（或不加）各种助剂和填料而塑制成型的材料
橡胶：具有可逆变形的高弹性聚合物材料
纤维：柔软而纤细的丝状物，如尼龙
黏结剂

## Slide 124: 作业（p36）
2-1 试计算面心立方晶体的致密度。
2-2 已知 -Fe的晶格常数（a=3.63Å)大于 -Fe的晶格常数（a=2.89Å)，试说明 -Fe冷却到912℃转变为 -Fe 时，其体积如何变化？

## Slide 125
谢谢！
Thanks