## Slide 1: U2041170 《工程材料与成型技术》 Engineering Materials and Forming Technology 44+4学时，3学分

## Slide 2: 第五章 钢铁材料 Steels & Irons

## Slide 3: 本章主要教学目标 Learning Objectives
了解工业用钢的分类方法及主要类型；
了解工业用钢的命名方法；
了解典型工业用钢的典型应用；
了解常见铸铁的种类、牌号及典型应用。

## Slide 4: 第五章 钢铁材料
钢铁材料：含碳量低于6.69%的铁碳合金
钢铁材料：钢（碳素钢、合金钢）、铸铁
碳素钢：含碳量 < 2.11%的铁碳合金。
铸铁：含碳量2.11%-6.69%的铁碳合金。
钢铁材料

## Slide 5: 工业用钢
第一节 钢的分类及编号
第二节 钢中的杂质及合金元素
第三节 结构钢
第四节 工具钢
第五节 特殊性能钢

## Slide 6: 第一节 钢的分类及编号 Classification and Numbering of Steels

## Slide 7: 第一节 钢的分类及编号
一、钢的分类方法
1、按化学成分分
2、按冶炼质量分
3、按冶炼方法分
4、按金相组织分
5、按用途分

## Slide 8: 一、钢的分类—1、按化学成分分
中碳钢: 0.25~0.6%C
高碳钢: 0.6%C
低碳钢: 0.25%C
低合金钢 :合金元素总量 5%
中合金钢 :合金元素总量 5~10%
高合金钢 :合金元素总量 10%
碳素钢
合金钢

## Slide 9
碳素钢 ：是指含碳量低于2.11%的铁碳合金。
合金钢：是指为了提高钢的性能，在碳钢基础上有意加入一定量合金元素所获得的铁基合金。
一、钢的分类—1、按化学成分分
碳素钢
合金钢

## Slide 10: 钢的分类——2、按冶炼质量分
钢的冶炼质量是以磷、硫的含量来划分的。
分普通质量钢、优质钢、高级优质钢和特级优质钢。
根据现行标准，各质量等级钢的磷、硫含量如下：
钢 类 | 碳 素 钢 |  | 合 金 钢 | 
 | P | S | P | S
普通质量钢 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045
优 质 钢 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035
高级优质钢 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.025
特级优质钢 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.025 | ≤0.015

## Slide 11: 钢的分类—— 3、按冶炼方法分
转炉炼钢
平炉炼钢
平炉钢转炉钢电炉钢
按 炉 别 分
沸腾钢：脱氧不充分，浇注时C与O反应
镇静钢:脱氧充分，组织致密，成材率低.
半镇静钢：介于前两者之间。
发生沸腾。成材率高，但不致密.
按脱氧程度分
特殊镇静钢
电弧炉炼钢

## Slide 12: 钢的分类—— 4、按金相组织分
珠光体钢
贝氏体钢
马氏体钢
铁素体钢
奥氏体钢
莱氏体钢
按正火组织分
亚共析钢
共 析 钢
过共析钢
按退火组织分
铁素体钢
按室温组织分 奥氏体钢
双相钢

## Slide 13: 钢的分类—— 5、按用途分
工程用钢：建筑、桥梁、船舶、车辆
渗 碳 钢调 质 钢弹 簧 钢滚动轴承钢耐 磨 钢
机器用钢
结 构 钢
刃具钢模具钢量具钢
工 具 钢
不锈钢耐热钢
特 殊 性能钢
挤压模具
齿轮
刀具

## Slide 14: 二、钢的编号
为什么要编号？
编号方法：我国钢材的编号目前以下两种体系并存：
（1）牌号表示（GB/T221-2008 钢铁产品牌号表示方法）
（2）统一数字代号体系（GB/T17616-2013 钢铁及合金牌号统一数字代号体系(1998）：便于计算机管理

## Slide 15: 二、钢的编号
.

## Slide 16: 二、钢的编号——牌号表示方法
我国钢材的牌号表示方法：汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合。
采用汉语拼音字母表示钢产品的名称、用途、特性和工艺方法时，一般从代表钢产品名称的汉字的汉语拼音中选取第一个字母，一般不超过3个。

## Slide 17: 常用钢产品的名称、用途、特性和工艺方法表示符号（GB/T 221—2008）（P103表6-2）
名 称 | 符号 | 位置 | 名称 | 符号 | 位置
碳素结构钢 | Q | 头 | 桥梁用钢 | q | 尾
低合金高强度钢 | Q | 头 | 锅炉用钢 | g | 尾
易切削钢 | Y | 头 | 焊接气瓶用钢 | HP | 尾
碳素工具钢 | T | 头 | 车辆车轴用钢 | LZ | 头
(滚珠)轴承钢 | G | 头 | 机车车轴用钢 | JZ | 头
焊接用钢 | H | 头 | 沸腾钢 | F | 尾
铆螺钢 | ML | 头 | 半镇静钢 | b | 尾
船用钢 | 国际符号 |  | 镇静钢 | Z | 尾
汽车大梁用钢 | L | 尾 | 特殊镇静钢 | TZ | 尾
压力容器用钢 | R | 尾 | 质量等级 | A.B.C.D.E | 尾

## Slide 18: 常用钢产品的名称、用途、特性和工艺方法表示符号（GB/T 221—2008）（P102表6-2）

## Slide 19: 常用钢产品的名称、用途、特性和工艺方法表示符号（GB/T 221—2008）（P102表6-2（续））

## Slide 20: 1、碳素结构钢和低合金高强度钢
牌号： Q + 最低屈服强度值 + 质量等级符号 + 脱氧方法符号
Q表示“屈服强度”，单位是MPa；
质量等级符号：A、B、C、D、E。由A到E，其P、S含量依次下降，质量提高。
脱氧方法符号: 沸腾钢—F；镇静钢—Z；半镇静钢—b；特殊镇静钢—TZ。
如碳素结构钢牌号表示为Q235AF、Q235BZ。

## Slide 21: 1、碳素结构钢和低合金高强度钢
低合金高强度结构钢都是镇静钢或特殊镇静钢，其牌号中没有表示脱氧方法的符号。如Q345C。
根据需要，低合金高强度结构钢的牌号也可以采用两位阿拉伯数字 (表示平均含碳量的万分之几) 和化学元素符号，按顺序表示，如16Mn。
说明: 通常情况下, 屈服强度值小于300MPa时为碳素结构钢，大于300MPa时为低合金高强度钢。
热连轧钢板

## Slide 22: 2、优质碳素结构钢
牌号：用两位数字表示
这两位数字表示钢平均含碳量的万分之几。
例：45钢—平均含碳量为万分之四十五(即0.45%) 的优质碳素结构钢。
齿轮加工
方钢

## Slide 23: 2、优质碳素结构钢——说明
① 含Mn量为0.7~1.0%时，在两位数字后加元素符号“Mn”，如40Mn。
② 对于沸腾钢和半镇静钢, 在钢号后分别加字母F和b，如08F、10b。
③ 高级优质钢在钢号后加字母A，如20A。
钢带

## Slide 24: 3、合金结构钢和合金弹簧钢
两位数字（表示平均含碳量的万分之几）+ 合金元素符号 + 该元素百分含量数字 + ……
当合金元素的平均含量小于1.50%时，只标元素符号，不标含量；
钢管

## Slide 25: 3、合金结构钢和合金弹簧钢
当合金元素的平均含量为1.50~2.49%、2.50~ 3.49%、3.50~4.49%、4.50~5.49%、……时，在相应的合金元素符号后标2、3、4、5 ……等数字。如20CrNi3。
高级优质钢在牌号后加字母A，如60Si2MnA。
特级优质钢在牌号后加字母E，如30CrMnSiE。
不锈钢制管板式换热器

## Slide 26: 4、工具钢
⑴ 碳素工具钢
牌号：T + 数字
T表示“碳素工具钢” ；
数字表示平均含碳量的千分之几.
如T8—其平均含碳量为千分之八(0.8%C)。
* 说明：碳素工具钢都是优质以上质量的。高级优质钢在钢号后加“A”，如T8A。
丝锥
锉刀

## Slide 27: ⑵ 合金工具钢
牌号：含碳量 + 合金元素符号 + 该元素百分含量 + …
当含碳量小于1.00%时，含碳量用一位数字标明，这一位数字表示平均含碳量的千分之几，如8MnSi.
当含碳量大于1.00%时，不标含碳量。
* 高速钢不标含碳量，如W6Mo5Cr4V2(含0.85%C).
** 含铬量小于1%时，在含铬量(以千分之一为单位)前加数字“0”，如Cr06。
铣刀

## Slide 28: 5、轴承钢
牌号：G+Cr +铬含量(不标含碳量)
“G”表示“滚动轴承钢”。
* 铬含量以千分之一为单位.
如“GCr15”的平均含铬量为1.5%。
渗碳轴承钢牌号的表示方法与合金结构钢相同，仅在牌号头部加字母“G”，如“G20CrNiMo”。

## Slide 29: 6、不锈钢和耐热钢
牌号：含碳量 + 合金元素符号 + 该元素百分含量+……
含碳量以千分之一为单位。
含碳量的表示方法为：
①当平均含碳量≥1.00%时，用两位数字表示，如11Cr17(平均含碳量为1.10%)；
涡轮叶片

## Slide 30: 6、不锈钢和耐热钢（续）
② 当1.0%>平均含碳量≥0.1%时, 用一位数字表示,如2Cr13（平均含碳量为0.20%）
③ 当0.1%>含碳量上限> 0.03%时, 以“0”表示，如0Cr18Ni9（含碳量上限为0.08%）
④ 当0.03%≥含碳量上限>0.01%时（超低碳）, 以“03”表示，如03Cr19Ni10(含碳量上限为0.03%）
⑤ 当含碳量上限≤0. 01%时(极低碳)，以“01”表示，如01Cr19Ni11（含碳量上限为0.01%）。
汽轮机叶片

## Slide 31: 6、不锈钢和耐热钢（续）
* 珠光体耐热钢含碳量的标注同结构钢。如15CrMo
注：旧标准含碳量表示方法为：
（1）当含碳量≤0.08%时，以“0”表示，如0Cr18.
（2）当含碳量≤0.03%时，以“00”表示，如00Cr18Ni10.
不锈钢法兰
不锈钢型材

## Slide 32: 7、铸钢
（1）以强度为主要特征的铸钢牌号： ZG + 两组数字；其中，第一组数字表示最低屈服强度（Mpa），第二组数字表示最低抗拉强度（Mpa），ZG200-400
（2）以化学成分为主要特征的铸钢：ZG + 两位数字（表示平均含碳量的万分之几）, 如ZG25；合金铸钢牌号在两位数字后再加带有百分含量数字的元素符号，如ZG15Cr1Mo1V
ZG表示“铸钢”；
铸钢件
2.5吨大齿轮铸件

## Slide 33: 钢铁及合金牌号统一数字代号体系
6位字母、数字：GB/T17616-1998/2013
便于计算机管理

## Slide 34: 钢铁及合金牌号统一数字代号体系
GB/T17616-2013

## Slide 35: 第二节 钢中的杂质及合金元素 Impurities and alloying elements in steels

## Slide 36: 第二节 钢中的杂质及合金元素
一、杂质元素对性能的影响
杂质：钢中Mn、Si、P、S及氮、氢、氧等元素
来源：原料 或 脱氧残留。

## Slide 37: 钢中的杂质——（1） Mn
0.8%时为杂质, 是有益元素。
作用：
① 强化铁素体；
② 消除硫的有害作用。

## Slide 38: （2）钢中的杂质——Si
0.5%时为杂质，是有益元素。
作用为：
① 强化 铁素体；
② 增加 钢液流动性。

## Slide 39: （3）钢中的杂质—— S
是有害元素，热脆。
常以FeS形式存在。易与Fe在晶界上形成低熔点共晶(985℃)，热加工时(1150~1200℃)，由于其熔化而导致开裂，称 热脆性。
钢中的硫应控制在0.045%以下
Mn可消除硫的有害作用：
FeS + Mn → Fe + MnS，
MnS熔点高(1600℃)。
合金晶界的低熔点硫化物共晶
钢中的MnS夹杂
热脆性

## Slide 40: （4）钢中的杂质—— P
有害元素，冷脆。
能全部溶入铁素体中，使钢在常温下硬度提高，塑性、韧性急剧下降，称冷脆性 。
P一般控制在0.045%以下。
比利时阿尔伯特运河钢桥因磷高产生冷脆性于1938年冬发生断裂坠入河中
冷脆性

## Slide 41: （5）气体元素——① N
① N：室温下N在铁素体中溶解度很低，钢中过饱和N在常温放置过程中以FeN、Fe4N形式析出,使钢变脆, 称时效脆化。
加Ti、V、Al等元素可使N固定，消除时效倾向。
钢中TiN夹杂
时效脆化

## Slide 42: （5）气体元素——② O
氧在钢中以氧化物的形式存在，其与基体结合力弱，不易变形，易成为疲劳裂纹源。
钢中氧化物夹杂

## Slide 43: （5）气体元素—— ③ H
常温下氢在钢中的溶解度也很低。当氢在钢中以原子态溶解时，降低韧性，引起氢脆。
当氢在缺陷处以分子态析出时，会产生很高内压，形成微裂纹，其内壁为白色，称白点或发裂。
钢中白点
钢的氢脆断口

## Slide 44: 二、合金元素在钢中的作用
对钢中基本相的影响
对Fe - Fe3C相图的影响
对钢中相变过程的影响

## Slide 45: ㈠ 对钢中基本相的影响
1、溶于铁素体, 起固溶强化作用
非碳化物形成元素及过剩的碳化物形成元素都溶于铁素体，形成合金铁素体。
Si、Mn对强度、硬度提高显著。Cr、Ni在适当范围内提高韧性。
对铁素体冲击韧性影响

## Slide 46: 2、形成碳化物，起强化相作用
合金元素与碳的亲和力从大到小的顺序为：
Ti、Zr、Nb、V、W、Mo、Cr、Mn、Fe。
⑴ Ti、Nb、V为强碳化物形成元素，碳化物的稳定性、熔点、硬度、耐磨性高，如TiC、VC等。
钢中碳化物

## Slide 47
⑵ W、Mo、Cr为中碳化物形成元素，碳化物的稳定性、熔点、硬度、耐磨性较高，如W2C等。
⑶ Mn、Fe为弱碳化物形成元素，碳化物的稳定性、熔点、硬度、耐磨性较低，如Fe3C等。

## Slide 48: ㈡ 对Fe - Fe3C相图的影响
1、对奥氏体相区的影响
2、对E点和S点位置的影响

## Slide 49: 1、对奥氏体相区的影响
⑴ Ni、Mn、Co、C、N 等：扩大奥氏体相区，使A1、A3点下降，A4点上升。
当Mn13%或Ni9%时，S点降到0℃以下，室温下为单相奥氏体组织，称奥氏体钢。
锰对奥氏体相区的影响
A4
A3

## Slide 50: 1、对奥氏体相区的影响
⑵ Cr、Mo、Si、Ti、W、Al等：缩小奥氏体相区，使A1、A3点上升，A4点下降。
当Cr13%时，奥氏体相区消失，室温下为单相铁素体组织，称铁素体钢。
铬对奥氏体相区的影响

## Slide 51: 2、对E点和S点位置的影响
所有合金元素均使E点和S点左移，即这两点的含碳量下降，使碳含量比较低的钢出现过共析组织(如4Cr13）或共晶组织（如W18Cr4V）（含碳量为0.7%~0.8%）。

## Slide 52: ㈢ 对钢中相变过程的影响
1、对奥氏体化的影响
2、对过冷奥氏体转变的影响
3、对回火转变的影响

## Slide 53: 1、对奥氏体化的影响
⑴ 对奥氏体形成速度的影响：
除Ni、Co外，都减缓奥氏体化过程。
⑵ 对奥氏体晶粒长大倾向的影响：
碳、氮化物形成元素阻碍奥氏体晶粒长大。
Mn、P促进长大。

## Slide 54: 2、对过冷奥氏体转变的影响
⑴对C曲线和淬透性的影响：除Co外，凡溶入奥氏体的合金元素均使C曲线右移，淬透性提高。
常用提高淬透性的元素为Mn、Si、Cr、Ni、B。
⑵ 对Ms 、 Mf点的影响：除Co、 Al外，所有元素都使Ms、Mf点下降。 使淬火后残余奥氏体量增加。
合金元素对钢淬透性的影响

## Slide 55: 3、对回火转变的影响
⑴ 提高耐回火性：淬火钢在回火过程中抵抗硬度下降的能力称
耐回火性。
合金元素能阻碍马氏体分解及碳化物的析出与聚集。
当回火硬度相同时，合金钢比同含碳量碳钢回火温度高。如果同温度回火，合金钢硬度比碳钢高。
淬火碳钢回火时的硬度变化
耐回火性

## Slide 56: 3、对回火转变的影响
⑵ 产生二次硬化
含高W、Mo、Cr、V钢淬火后回火时，由于析出细小弥散的特殊碳化物及回火冷却时A’转变为M回,使硬度不仅不下降，反而升高的现象称二次硬化。
⑶ 防止第二类回火脆性
加W、Mo可防止第二类回火脆性。
高速钢
二次硬化

## Slide 57: 第三节 结构钢 Structural Steels

## Slide 58: 第三节 结构钢
对结构钢的性能要求：
使用性能：以强韧性为主。
工艺性能：以可焊性、淬透性为主。
合金结构钢除少量为中、高合金钢外，一般都是低合金钢。
铜陵长江公路大桥

## Slide 59: 第三节 结构钢
碳素结构钢
优质碳素结构钢
低合金高强度结构钢
渗碳钢
调质钢
弹簧钢
滚动轴承钢
耐磨钢

## Slide 60: 一、碳素结构钢 Carbon Structural steel

## Slide 61: 一、碳素结构钢
1、成分：<0.4%C, P、S量及非金属夹杂较多。
2、性能：可焊性、塑性好。
3、热处理：不进行专门热处理，热轧空冷态下使用。
4、使用状态下组织：F+P
螺纹钢
圆钢

## Slide 62: 一、碳素结构钢
5、用途
（1）供货形态：常以热轧板、带、棒及型钢使用，用量约占钢材总量的70%。
（2）应用：建筑结构，适合焊接、铆接、栓接等。
热轧钢板
螺纹钢
黄河小浪底枢纽工程

## Slide 63: 一、碳素结构钢
GB/T 700-2006 碳素结构钢

## Slide 64: 二、优质碳素结构钢 High –quality Carbon Structural Steel

## Slide 65: 二、优质碳素结构钢
S、P含量较低（不大于0.035%）
常用钢号

## Slide 66: 二、优质碳素结构钢
GB/T 699-2015 优质碳素结构钢

## Slide 67: 三、低合金高强度结构钢 Low-alloy high-tensile structural Steel

## Slide 68: 三、低合金高强度结构钢
1、性能要求：
⑴ 高强度及足够的塑性、韧性。
⑵ 良好的焊接性能。
⑶ 良好的耐蚀性及低的韧脆转变温度。

## Slide 69: 三、低合金高强度结构钢
2、成分特点
⑴ 低碳：≤0.2%C。
⑵ 低合金元素：主要是Mn，还有少量V、Ti、Nb等。
① Mn的作用：强化铁素体；增加珠光体的量。
② V、Ti、Nb等：细化晶粒和弥散强化。
③ 另外加Cu、P可提高耐蚀性；加RE可提高韧性、疲劳极限，降低冷脆转变温度。
低合金高强钢合金元素细化晶粒作用

## Slide 70: 三、低合金高强度结构钢
3、热处理：热轧空冷（大多数），正火+ 高温回火（少数）。
4、使用状态下组织：F + P

## Slide 71: 三、低合金高强度结构钢牌号、成分、性能（P111、112表6-6）
GB/T 1591-2018

## Slide 72: 三、低合金高强度结构钢
5、典型钢种及用途：
Q345钢(16Mn)：综合性能好，用于船舶、桥梁、车辆等大型钢结构。
Q390钢：含V、Ti、Nb，强度高，用于中等压力的压力容器。
Q460钢：含Mo、B，正火组织为贝氏体，强度高，用于石化中温高压容器。
南京长江大桥

## Slide 73: 三、低合金高强度结构钢牌号、成分、性能
GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢

## Slide 74: 四、渗碳钢 Carburizing Steel

## Slide 75: 四、渗碳钢
渗碳钢：制造渗碳零件的钢种。
1、性能要求
⑴表硬里韧：高硬度、高耐磨性（表面），足够的韧性和强度（心部）。
⑵ 良好的热处理性能，如淬透性和渗碳能力。
渗碳炉
渗碳件—传动齿轮

## Slide 76: 四、渗碳钢——2、成分特点
⑴ 低碳：0.1~0.25%C
⑵ 合金元素作用：
① 提高淬透性：
Cr、Mn、Ni、B
② 强化铁素体：
Cr、Mn、Ni
③ 细化晶粒：
W、Mo、Ti、V
渗碳件
高精密独立导柱

## Slide 77: 四、渗碳钢——3、热处理特点
渗碳件的加工工艺路线：
下料→锻造→正火→机加工→渗碳→淬火+低温回火→磨削
正火目的：调整硬度，便于切削加工。
淬火温度一般为 Ac1+30~50℃。
使用状态下组织
心部：M回+F
表层：M回+颗粒状碳化物+A’(少量)；
渗碳淬火后的表层组织

## Slide 78: 四、渗碳钢—4、常用钢号及用途
（1）低淬透性钢：20、20Cr。
用于受冲击载荷较小的耐磨件，如小轴、柴油机的活塞销、凸轮轴等。
活塞销(20Cr)
柴油机凸轮轴

## Slide 79: 四、渗碳钢——4、常用钢号及用途
（2）中淬透性钢：20CrMnTi。用于中等载荷的耐磨件，如变速箱齿轮。
（3）高淬透性钢：18Cr2Ni4WA。用于大截面、大载荷的重要耐磨件，如飞机、坦克、柴油机曲轴和齿轮。
增压柴油机曲轴
汽车变速箱齿轮

## Slide 80: 常用渗碳钢（P114表6-7）
GB/T3077-2015合金结构钢

## Slide 81: 五、调质钢 Hardened and tempered steel

## Slide 82: 五、调质钢
调质钢：调质后使用的钢种。
1、性能要求
⑴ 良好的综合力学性能。
⑵ 良好的淬透性。
调质件（螺杆）
调质件（冷却轮）
破碎机主轴

## Slide 83: 五、调质钢——2、成分特点
⑴ 中碳：0.3~0.5%C
⑵ 合金元素作用：
① 提高淬透性: Mn、Si、Cr、Ni、B
② 强化铁素体: Mn、Si、Cr、Ni
③ 细化晶粒: Ti、V
④ 防止第二类回火脆性: W、Mo

## Slide 84: 五、调质钢—3、热处理及组织特点
调质件的加工工艺路线：
下料→锻造→退火→粗加工→调质→精加工→ (表面淬火+低温回火)→装配
调质目的：获得良好综合力学性能；①为表面淬火作组织准备；②获得最终心部组织.
使用状态下的组织：表面： M回；心部：S回）
为提高表面耐磨性，调质后可进行表面淬火或氮化。
调质处理车间
回火索氏体

## Slide 85: 五、调质钢——4、常用钢号及用途
（1）低淬透性钢：
D0油<30~40mm, 常用 45、40Cr, 用于制造较小的齿轮、轴、螺栓等。
（2）中淬透性钢：
D0油≈40~60mm，常用40CrNi，用于大中型零件。
（3）高淬透性钢：D0油>60mm, 常用40CrNiMo, 用于制造大截面重载荷零件，如曲轴等。
柴油机凸轮轴
单缸汽车曲轴

## Slide 86: 调质钢常用钢号及用途（P115表6-9）
GB/T3077-2015合金结构钢

## Slide 87: 六、弹簧钢 Spring Steel

## Slide 88: 六、弹簧钢
弹簧钢：制造弹簧或类似性能零件的钢种。
1、性能要求
弹簧是利用弹性变形储存能量或缓和冲击的零件。
⑴ 高的σs，σs/σb；
高的σ-1；足够的韧性
⑵ 高的淬透性。

## Slide 89: 六、弹簧钢——2、成分特点
⑴ 中高碳：
碳素弹簧钢：0.6~0.9%C
合金弹簧钢：0.45~0.7%C
⑵ 合金元素作用：
① 提高淬透性、强化铁素体：Mn、Si、Cr
② 提高s/b：Si
③ 细化晶粒：V
汽车弹簧
弹簧丝

## Slide 90: 六、弹簧钢—3、热处理及组织特点
⑴ 冷成型弹簧：冷拔→ 冷成型→定型处理(250~300℃)。
用于<φ10mm弹簧。
⑵ 热成型弹簧：
热成型 → 淬火+中温回火
使用状态下的组织：T回
用于大截面弹簧(>φ10mm)
汽车板簧淬火线
冷卷螺旋压缩弹簧

## Slide 91: 六、弹簧钢—4、弹簧的表面质量
弹簧的表面质量对其寿命影响很大。
提高表面质量的方法:
① 防止表面脱碳；
② 避免表面缺陷；
③ 进行喷丸处理，使表
面产生压应力。
板簧喷丸处理示意图

## Slide 92: 六、弹簧钢—5、常用钢号及用途
Si、Mn弹簧钢，如65Mn、60Si2Mn，用于制造较大截面弹簧。
Cr、V弹簧钢，如50CrV，用于大截面、大载荷、耐热的弹簧。
大型热卷弹簧
汽车板簧

## Slide 93: 六、弹簧钢常用钢号及用途
GB/T1222-2016 弹簧钢

## Slide 94: 七、滚动轴承钢 Rolling Bearing Steel

## Slide 95: 七、滚动轴承钢
滚动轴承钢：用于制造轴承套和滚动体的专用钢种。
1、性能要求
轴承工作时, 承受高接触应力(达3000~3500MPa)、周期性交变载荷(频率达数万次/分)和摩擦。
⑴ 高而均匀的硬度和耐磨性。
⑵ 高的b和接触疲劳强度。
⑶ 足够的韧性、淬透性和耐蚀性.
圆柱滚子轴承
自动调
心球轴承

## Slide 96: 七、滚动轴承钢—2、成分特点
⑴ 高碳：0.95~1.10%C
⑵ 合金元素：以Cr为主,加入Mn、Si。
Cr、Mn、Si的主要作用是提高淬透性
Cr还提高耐磨性（形成合金渗碳体）和耐蚀性。
当>1.65%Cr时,会因A’增加而使硬度和稳定性下降。
推力球轴承
滚针轴承

## Slide 97: 七、滚动轴承钢—3 、热处理和组织特点
滚动轴承钢是过共析钢。
⑴ 热处理：
球化退火 + 淬火 + 低温回火
⑵ 组织：M回+颗粒状碳化物+A’(少量)
淬火后进行冷处理(-60 ~ -80℃), 可以减少A’、稳定尺寸
轴承生产车间

## Slide 98: 七、滚动轴承钢—4、常用钢号及用途
GCr15应用最广，用于大中型轴承；
大型轴承用GCr15SiMn。
还可用于制造模具、量具等。
向心球轴承
滚针轴承
滚柱轴承
滚珠轴承
大型轴承

## Slide 99: 滚动轴承钢常用钢号及用途（P118）
GB/T18254 2016 高碳铬轴承钢

## Slide 100: 八、耐磨钢 Wear-Resistant Steels

## Slide 101: 八、耐磨钢
在冲击载荷作用下发生冲击硬化的高锰钢。
牌号：ZGMn13、...
1、成分特点
⑴ 高碳：1.0~1.3%C
以保持高耐磨性。
⑵ 高锰：11~14%Mn 以保证形成奥氏体组织.
高锰钢铸件
高锰钢

## Slide 102: 八、耐磨钢—2、热处理及组织
铸态组织：奥氏体 + 碳化物, 性能硬而脆。
热处理采用水韧处理(即将钢加热到1100℃，使碳化物溶入奥氏体，并进行水淬。)
室温组织：过饱和单相奥氏体。
高锰钢水韧处理组织
浇铸高锰钢件

## Slide 103: 八、耐磨钢—3、使用及用途
水韧处理后，韧性高，硬度低。使用时必须伴随着压力和冲击作用。
在压力及冲击作用下，表面奥氏体迅速加工硬化，形成马氏体并析出碳化物，使表面硬度提高到HB500~550，获得高耐磨性。而心部仍为奥氏体组织,具有高耐冲击能力。
挖掘机
颚式破碎机

## Slide 104: 八、耐磨钢—3、使用及用途
高锰钢广泛用于既要求耐磨又要求耐冲击的零件。如拖拉机的履带板、球磨机衬板、破碎机牙板、挖
掘机铲齿和铁路辙岔等.
履带
球磨机衬板
挖掘机铲齿
铁路辙岔
破碎机牙板

## Slide 105: 八、耐磨钢

## Slide 106: 第四节 工具钢 Tool Steels
刃具
量具
模具

## Slide 107: 第四节 工具钢
按用途分为:
刃具钢
模具钢
量具钢
模具
刃具
量具

## Slide 108: 一、刃具钢 Cutlery Steel (Cutting tool steel)

## Slide 109: 一、刃具钢
切削加工
用来制造各种 切削刀具 的 钢种。

## Slide 110: 一、刃具钢——㈠ 性能要求
1、高硬度 (≥60HRC),主要取决于含碳量。
2、高耐磨性：靠高硬度和析出细小均匀硬碳化物来达到。
3、高热硬性 ：即高温下保持高硬度的能力。
4、足够的韧性 ：以防止脆断和崩刃。
切削加工的基本形式

## Slide 111: 一、刃具钢——㈡ 碳素工具钢
共有七个牌号：T7~T13
1、成分特点：高碳(0.65~1.35%C)
随含碳量提高，碳化物量增加，耐磨性提高，但韧性下降。
碳素工具钢带
碳素工具钢材料

## Slide 112: ㈡ 碳素工具钢—2、热处理及组织
⑴ 热处理：正火 + 球化退火+ 淬火 + 低温回火
球化退火目的：
① 降低硬度, 便于加工;
② 为淬火作组织准备。
⑵ 使用状态下的组织：
M回+颗粒状碳化物+A’(少量)
球状珠光体
T12钢正常淬火组织

## Slide 113: ㈡ 碳素工具钢——3、用途
由于碳素工具钢热硬性、淬透性差，只用于制造小尺寸的手工工具和低速刃具。
T7~T9：制造承受冲击的工具，如木工工具(冲子、凿子、锤子等)。
手锤
木工钻
木工凿

## Slide 114: ㈡ 碳素工具钢——3、用途
T10~T11：制造低速切削工具，如钻头、丝锥、车刀等。
T12~T13：制造耐磨工具，如锉刀、锯条等。
丝锥
锉刀
手锯条
钻头

## Slide 115: 碳素工具钢
GB/T 1298-2008 碳素工具钢
GB/T 1299-2014 工模具钢

## Slide 116: 一、刃具钢—㈢ 低合金工具钢
由碳素工具钢基础上加入少量合金元素(≤3~5%)形成。
1、成分特点：
⑴ 高碳：0.75~1.5%C
⑵ 合金元素作用
① 提高淬透性: Cr、Mn、Si
② 提高耐回火性：Si
③ 提高耐磨性、细化晶粒: W、V
低合金工具钢制品

## Slide 117: ㈢ 低合金工具钢—2、热处理及组织
热处理：同碳素工具钢, 只是淬火介质为油(碳素工具钢为水)。
使用状态下的组织为: M回+颗粒状碳化物+ A’ (少量)
丝锥
板牙
低合金工具钢扳手

## Slide 118: ㈢ 低合金工具钢 ——3、常用钢号及用途
常用钢号：9SiCr应用最多。
用途：制造形状复杂、要求变形小的低速刃具，如丝锥、板牙…
丝锥
板牙
低合金工具钢扳手

## Slide 119: 一、刃具钢——㈣ 高速钢（俗称风钢）
制造高速切削刃具用钢.
1、性能特点: 高热硬性(600℃)、高淬透性
2、成分特点
⑴ 高碳: 0.70~1.5%C
⑵ 合金元素作用
① 提高淬透性：Cr
② 提高热硬性、耐磨性: W、Mo、V
高速钢冷轧钢带
高速钢型材

## Slide 120: ㈣ 高速钢——3、加工与热处理
W18Cr4V钢的铸态组织
加工工艺路线：下料→锻造→退火→机加工→淬火→回火→磨削
高速钢是莱氏体钢，其铸态组织为亚共晶组织，由鱼骨状莱氏体与树枝状M+T组成，脆性大且无法热处理改善。

## Slide 121: ㈣ 高速钢——3、加工与热处理
⑴ 锻造目的：打碎粗大的鱼骨状共晶碳化物，使其均匀地分布于基体中。
⑵ 退火目的：
①降低硬度，便于切削加工；
②为淬火作组织准备。
退火后的组织：
S + 颗粒状碳化物
W18Cr4V钢的退火组织

## Slide 122: ㈣ 高速钢——3、加工与热处理
⑶ 淬火目的: 获得高合金元素含量的马氏体。因此淬火温度高(>1200℃)。
淬火后组织：
M + 未溶碳化物(~10%)+A’ (~20%)
W18Cr4V钢的淬火组织
Fe77W18Cr4V1—C相图

## Slide 123: ㈣ 高速钢——3、加工与热处理
回火时的组织变化：
① 析出W、Mo、V的碳化物，产生二次硬化。
② 碳及合金元素含量下降，Ms点上升，回火冷却时，A’转变为M。
每次回火加热都使前一次的淬火马氏体回火。
⑷ 回火目的：主要为减少A’。消除内应力、稳定组织。
常用560℃三次回火.
高速钢硬度与回火温度关系

## Slide 124: W18Cr4V钢热处理工艺示意图

## Slide 125: ㈣ 高速钢—4、使用状态下组织
W18Cr4V钢淬火、回火后的组织
M回 + 颗粒状碳化物 + A’（少量）

## Slide 126: 不同状态下W18Cr4V的组织
铸态
淬火回火态
淬火态
退火态

## Slide 127: ㈣ 高速钢—5、常用钢号及用途
常用钢号：W18Cr4V (18-4-1)、
W6Mo5Cr4V2 (6-5-4-2)。
用途：高速切削刃具，如车刀、刨刀、铣刀、钻头等。
车刀
铣刀
高速钢铣刀

## Slide 128
二、模具钢
Die Steel

## Slide 129
汽车冲压模具
用以制造冷热模具的钢种。
（一） 冷作模具钢
（二） 热作模具钢
二、模具钢 Die Steel
模具钢：

## Slide 130
汽车冲压模具
制造金属冷成型模具（冷冲模、冷挤压模、冷镦模和拔丝模…）钢种。
工作温度一般不超过200~300℃
1.性能要求
2.常用钢种
㈠ 冷作模具钢
冷作模具钢：

## Slide 131
⑴ 高硬度和耐磨性;
⑵ 足够的强度和韧性;
⑶ 良好的工艺性能（淬透性、切削加工性等）
㈠ 冷作模具钢——1.性能要求

## Slide 132
⑴ 小尺寸、形状简单、受力不大的模具：可用碳素工具钢和低合金工具钢制造。
(2)耐冲击工具用钢
剪切钢板或型材用的冷剪刀片和热剪刀片：如4CrW2Si,5CrW2Si等（P129 T6-15）
合金元素作用：Cr、W、Si 提高淬透性、耐磨性和耐回火性。
冷冲压件
㈠ 冷作模具钢——2.常用钢种

## Slide 133
(3) Cr12型冷作模具钢：截面大、受力大的冷模具
① 成分特点: 高碳(1.4~2.3%C); 高铬(11.5~13%Cr)
合金元素作用：
Cr 提高淬透性；
Mo、V 提高耐磨性，细化晶粒。
Cr12钢
㈠ 冷作模具钢——2.常用钢种

## Slide 134
Cr12型模具钢也是莱氏体钢，需进行锻造、退火, 目的同高速钢。
最终热处理为: 淬火 + 低温回火
使用状态下的组织: M回 + 颗粒状碳化物 + A’(少量)
Cr12型冷模钢—② 加工及热处理
汽车外板冷冲模

## Slide 135
Cr12和Cr12MoV。
用于制造冷冲模、挤压模等。
汽车外板冷冲模
Cr12型冷模钢——③ 常用钢号

## Slide 136
热镦模
凸缘模
⑴ 热锻模钢
5CrNiMo（大型热锻模）、
5CrMnMo（中小型热锻模）
成分特点、合金元素作用及热处理同调质钢（中碳，加入Cr、Mn、Si、Mo、V提高淬透性、强化铁素体， Mo防第二类回火脆性 ）。
使用状态下的组织: S回
（二）热作模具钢—2.常用钢种

## Slide 137
制造使加热金属或液态金属成型模具钢种。
1、性能要求
⑴ 高温下良好的综合力学性能。
⑵ 抗热疲劳性能。
⑶ 高的淬透性和良好的导热性。
曲轴模具
热模锻曲轴毛坯
（二）热作模具钢
热作模具钢：

## Slide 138
⑵ 压铸模钢
典型钢号：3Cr2W8V, 为过共析钢。
中碳(0.3~0.4%C), 合金元素作用同高速钢。W、Cr提高抗热疲劳性能。
淬火 + 回火后组织：M回 + 颗粒状碳化物 + A’(少量)
（二）热作模具钢—2.常用钢种

## Slide 139: 汽车四缸压铸模

## Slide 140: 三、量具钢 Gauge Steel

## Slide 141: 三、量具钢 Gauge Stee
制造各种量具用钢。如千分尺、卡尺、块规、塞规 等。
卡尺
塞规
千分尺
精密块规
量具钢：

## Slide 142: 三、量具钢——1、性能要求
量具在使用过程中与被测零件接触，承受摩擦和冲击。
⑴ 高硬度和耐磨性;
⑵ 高的尺寸稳定性;
⑶ 足够的韧性。
渐开线花键环规、塞规
矩形花键环规、塞规
光面量规

## Slide 143: 三、量具钢——2、量具用钢
⑴ 低碳钢渗碳、中碳钢表面淬火
⑵ 碳素工具钢、低合金工具钢：用于尺寸小、形状简单、精度要求不高的量具。
⑶ 滚动轴承钢、冷作模具钢：制造精密量具。
⑷ 不锈钢：制造接触腐蚀介质的量具。
量块
電子卡尺

## Slide 144: 三、量具钢—3、量具钢的热处理特点
⑴ 淬火前预备热处理：采用球化退火或调质处理。
⑵ 下限温度淬火及冷处理。目的是减少A’。
⑶ 长时间低温时效，以消除内应力，降低马氏体的正方度。
量规

## Slide 145: 常用量具用钢
GB/T 1299-2014 工模具钢

## Slide 146: 第五节 特殊性能钢 Special Properties Steel Steels with Special Performance

## Slide 147: 第五节 特殊性能钢
特殊性能钢：具有特殊物理、化学性能的钢。
种类很多，性能各异
只介绍不锈钢和耐热钢。
特殊性能钢

## Slide 148: 一、不锈钢 Stainless Steels

## Slide 150: 一、不锈钢
：在腐蚀介质中具有耐蚀性能的钢。
工业发达国家每年金属腐蚀造成的直接经济损失占GNP的4%左右。中国每年腐蚀的损失至少达400亿元以上。
㈠ 金属的腐蚀
金属的腐蚀：化学腐蚀、电化学腐蚀。
化学腐蚀 ：金属在非电解质中的腐蚀。
电化学腐蚀 ：金属在电解质溶液中的腐蚀，是有电流参与作用的腐蚀。
化工管道的腐蚀
裂解管内壁的高温腐蚀减薄
不锈钢
化学腐蚀
电化学腐蚀

## Slide 151: 防止电化学腐蚀的措施
① 获得均匀的单相组织；
② 提高合金的电极电位；
③ 使表面形成致密的钝化膜。
说明：不同组织、成分、应力区域之间都可构成微电池。
珠光体腐蚀示意图
Zn-Cu原电池示意图
Zn
Zn

## Slide 152: ㈡ 不锈钢中合金元素的作用
1、低碳：碳高，则降低耐蚀性。
2、Cr：是提高耐蚀性的主要元素
① 形成稳定致密的Cr2O3氧化膜；
② Cr含量大于13%时，形成单相铁素体组织；
③ 提高基体电极电位(n/8规律)
3、Ni：获得单相奥氏体组织。
4、Mo：耐有机酸腐蚀。
5、Ti, Nb: 防止奥氏体钢晶间腐蚀。

## Slide 153: 晶间腐蚀
晶间腐蚀：沿晶界发生腐蚀的现象，危害很大。
原因：由于Cr23C6析出于晶界，使晶界附近Cr含量降到12%以下，在介质作用下发生强烈腐蚀。
预防措施：加 Ti、Nb则先于Cr与C形成不易溶于奥氏体的碳化物, 避免晶界贫Cr。
奥氏体不锈钢晶界的Cr23C6析出
晶间腐蚀
晶间腐蚀

## Slide 154: 晶间腐蚀破坏
304不锈钢
消火栓
齿轮架

## Slide 155: ㈢ 常用不锈钢
1、马氏体不锈钢
主要是Cr13型不锈钢：钢号为 1Cr13~4Cr13
2、铁素体不锈钢
典型钢号：如0Cr13、1Cr17等。
3、奥氏体不锈钢
主要是18-8（18Cr-8Ni）型不锈钢。

## Slide 156: ㈢ 常用不锈钢 ——1、马氏体不锈钢
主要是Cr13型不锈钢，钢号为1Cr13~4Cr13
随含碳量提高，强度、硬度提高，耐蚀性下降。
⑴ 1Cr13、2Cr13
热处理: 淬火 + 高温回火
使用状态下的组织: S回
不锈钢棒

## Slide 157: 马氏体不锈钢
1Cr13、2Cr13具有耐大气、蒸汽腐蚀能力及良好的综合力学性能。
应用：要求塑韧性较高的耐蚀件，如汽轮机叶片等。
汽轮机叶片
透平转轮

## Slide 158: ⑵ 3Cr13、4Cr13
热处理：淬火 + 低温回火。
使用状态下的组织：M回。
特点：具有较高强度、硬度。
应用：要求耐蚀、耐磨件，医疗器械、量具等。
不锈钢刀
医疗器械

## Slide 159: 2、铁素体不锈钢
典型钢号：0Cr13、1Cr17等。
⑴ 成分特点：高铬、低碳
⑵ 无  ⇄  相变，不能进行热处理强化。
⑶ 组织：单相铁素体
1Cr17削片刀
铁素体不锈钢水加热器

## Slide 160: 2、铁素体不锈钢
⑷ 性能特点
耐酸蚀，抗氧化能力强，塑性好。但有脆化倾向：
① 475℃脆化：加热到450~550℃停留，产生脆化，再加热到600℃快冷可消除。
② 相脆化：
在600~ 800℃长期加热时，析出硬而脆的相。
钢中σ相

## Slide 161: 2、铁素体不锈钢——⑸ 用途
广泛用于硝酸和氮肥工业的耐蚀件。
铁素体不锈钢制品
合成氨厂

## Slide 162: 3、奥氏体不锈钢
主要是18-8（18Cr-8Ni）型不锈钢。
⑴ 性能特点：具有良好的耐蚀性，冷热加工性及可焊性。高的塑韧性，无磁性。
⑵ 热处理：采用固溶处理，即加热到1100℃使碳化物溶解后水冷。
组织：单相奥氏体。
不锈钢带

## Slide 163: 3、奥氏体不锈钢—(3)常用钢种
为1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti
广泛用于化工设备及管道.
反应釜
(316L)
大型化工储罐(304)
热交换器(316L)

## Slide 164: 3、奥氏体不锈钢—⑷ 应力腐蚀
奥氏体不锈钢易发生应力腐蚀。即在特定合金-环境体系中，应力与腐蚀共同作用引起的破坏。应力腐蚀易在含Clˉ的介质中发生，裂纹为树枝状。
发生应力腐蚀奥氏体不锈钢管道内壁
应力腐蚀裂纹

## Slide 165: 应力腐蚀裂纹

## Slide 166: 4、双相不锈钢
双相：马氏体 + 铁素体（占5%~20%）
典型钢号：022Cr25Ni6Mo2N
特点：晶间腐蚀和应力腐蚀倾向小、韧性高、可焊性较好。
应用：化工设备及管道、海水冷却的热交换设备。

## Slide 167: 5、沉淀硬化不锈钢
典型钢号：07Cr17Ni7Al
特点：经固溶、二次加热及时效处理后，组织为在奥氏体-马氏体基体上弥散金属间化合物。
应用：高强度、高硬度且耐腐蚀的化工机械和航天用设备、零件等。

## Slide 168: 二、耐热钢 Heat Resistant Steels

## Slide 170: 二、耐热钢
㈠ 性能要求
1、高的抗氧化性：
指钢在高温下对氧化作用的抗力。
钢中加入Cr、Si、Al可形成致密稳定的氧化膜，阻碍氧进一步扩散，提高抗氧化性。
气轮机叶片

## Slide 171: 二、耐热钢——㈠ 性能要求
2、高的热强性
热强性：金属在高温下的强度。
指标：蠕变强度、持久强度。
蠕变：指金属在高温低于σs的应力下所发生的极其缓慢的塑性变形.
飞机发动机
过热器

## Slide 172: 提高高温强度的途径
① 固溶强化；
② 析出强化；
③ 晶界强化(加入B、Zr等降低晶界能量)
高温合金中的’析出相
高温合金中的弯曲晶界
裂纹中止于晶界颗粒状析出物

## Slide 173: ㈡ 常用耐热钢
1、珠光体耐热钢
常用钢号：15CrMo、12Cr1MoV，是低合金钢。
2、马氏体耐热钢
常用钢号：1Cr13、 1Cr11MoV、4Cr9Si2
3、奥氏体耐热钢
最典型钢号：1Cr18Ni9Ti。
涡轮机机壳
钢制法兰

## Slide 174: ㈡ 常用耐热钢—1、珠光体耐热钢
常用钢号：15CrMo、12Cr1MoV，是低合金钢。
⑴ 合金元素作用：
Cr：提高抗氧化性；
Mo：提高热强性(T再);
V：弥散强化。
涡轮机机壳
钢制法兰

## Slide 175: 1、珠光体耐热钢
⑵ 热处理：
正火 + 高温回火
⑶ 组织: F+P
⑷ 用途：600℃以下的锅炉零件,压力容器，热交换器等。
锅炉管
15CrMo正火组织

## Slide 176: 2、马氏体耐热钢
常用钢号为1Cr13、 1Cr11MoV、4Cr9Si2
⑴ 合金元素作用：
Cr、Si：提高抗氧化性;
Mo：提高热强性(T再);
V：弥散强化。
⑵ 热处理：调质。
⑶ 组织： S回。
汽轮机叶片

## Slide 177: 2、马氏体耐热钢
⑷ 用途：1Cr13、1Cr11MoV用于550℃以下汽轮机叶片；
4Cr9Si2是汽车阀门用钢。
汽车阀门
锅炉安全泄压阀(2Cr13)

## Slide 178: 3、奥氏体耐热钢
最典型钢号：1Cr18Ni9Ti。
Cr：提高抗氧化性；
Ni：获得单相奥氏体;
Ti：弥散强化。
热处理：采用固溶处理
组织：单相A。
主要应用：过热器管道等。
过热器管排
过热器集箱

## Slide 179: 常用耐热钢
GB/T 1221-2007 耐热钢棒

## Slide 180
钢 号 | 钢 种 | 合金元素的主要作用 | 热处理特点 | 使用状态下组织
Q345 | 低合金高强度结构钢 | Mn: 强化F，增加P量，降低冷脆转变温度 | 热轧空冷 | F+P
65Mn | 弹簧钢 | Mn: 提高淬透性, 强化F | 淬火+中温回火 | T回
ZGMn13 | 耐磨钢 | Mn: 获得单相A组织 | 水韧处理 | 表:M+碳化物 心:A
20Cr | 渗碳钢 | Cr: 提高淬透性, 强化F | 渗碳+淬火+低温回火 | 表: M回+颗粒状碳化物+A’(少量) 心: M回+F
40Cr | 调质钢 | Cr: 提高淬透性, 强化F | 调质处理 | S回
9SiCr | 低合金工具钢 | Cr: 提高淬透性 | 淬火+低温回火 | M回+颗粒状碳化物+A’ (少量)
GCr15 | 滚动轴承钢 | Cr: 提高淬透性，耐磨性，耐蚀性 | 淬火+低温回火 | M回+颗粒状碳化物+A’ (少量)
1Cr13 | 马氏体不锈钢 | Cr: 提高耐蚀性 | 淬火+高温回火 | S回
5CrNiMo | 热作模具钢 | Cr、Ni: 提高淬透性, 强化F | 淬火+高温回火 | S回
 |  | Mo: 防止高温回火脆性 |  | 
Cr12MoV | 冷作模具钢 | Mo: 细化晶粒，提高耐磨性 | 淬火+低温回火 | M回+颗粒状碳化物+A’ (少量)
W18Cr4V | 高速钢 | V: 提高耐磨性、热硬性 | 淬火+低温回火 | M回+颗粒状碳化物+A’ (少量)
1Cr18Ni9Ti | 不锈钢 | Ti: 防止晶间腐蚀 | 固溶处理 | A

## Slide 181: 作业（P108）
4-1
4-4.1）、2）、3）、
4-5
4-7

## Slide 182: 谢谢！