## Slide 1: U2041170 《工程材料与成型技术》 Engineering Materials and Forming Technology 44+4学时，3学分

## Slide 2: 第七章 铸铁 Cast Iron

## Slide 3: 第七章 铸铁
铸铁：含碳量大于2.11%并含有较多硅、锰、硫、磷等元素的多元铁基合金。
铸铁具有许多优良的性能，并且生产简便、成本低廉，因而是应用最广泛的材料之一（机床床身、内燃机的汽缸体、缸套、活塞环、轴瓦、曲轴….）。

## Slide 4: 铸铁的应用举例
机床床身、内燃机的汽缸体、缸套、活塞环及轴瓦、曲轴等都可用铸铁制造。
铸铁曲轴
内燃机汽缸

## Slide 5: 第七章 铸铁——内容提要
第一节 概述
第二节 常用铸铁

## Slide 6: 第一节 概述
一、铸铁的石墨化过程
二、铸铁的特点及分类

## Slide 7: 第一节 概 述
一、铸铁的石墨化过程
1、Fe-Fe3C 和 Fe-G (石墨)双重相图.
Fe3C是亚稳相，在一定条件下将发生分解：
Fe3C → 3Fe + C（石墨）

## Slide 8: Fe-Fe3C和Fe-G（虚线）双重相图
L+G
L+Fe3C

## Slide 9: 铸铁中的碳
石墨是碳的单质之一，其强度、塑性、韧性几乎为零。
铸铁中的碳除少量固溶于基体中外, 主要以化合态的渗碳体(Fe3C)和游离态的石墨(G)两种形式存在。
石墨的结构
共晶白口铸铁
F基体灰铸铁
F基体球墨铸铁

## Slide 10: 2、铸铁的石墨化过程
石墨化：铸铁中的碳原子析出形成石墨的过程。
铸铁中的石墨形成的途径：
（1）在结晶过程中直接析出；（2）由渗碳体加热时分解得到。
铸铁的石墨化分两个阶段：第一阶段、第二阶段
台车式石墨化退火炉

## Slide 11: 第一阶段石墨化
第一阶段石墨化：在P’S’K’线以上发生的石墨化。包括：
（1）结晶时一次石墨、二次石墨、共晶石墨的析出
（2）加热时一次渗碳体、二次渗碳体及共晶渗碳体的分解。
P’

## Slide 12: 第二阶段石墨化
第二阶段石墨化：在P’S’K’线以下发生的石墨化。包括：冷却时共析石墨的析出和加热时共析渗碳体的分解。
石墨化程度不同，所得到的铸铁类型和组织也不同。
P’

## Slide 13: 铸铁的石墨化程度与其组织之间的关系 （以共晶铸铁为例）
石墨化进行程度 |  | 铸铁的显微组织 | 铸铁类型
第一阶段石墨化 | 第二阶段石墨化 |  | 
完全进行 | 完全进行 | F+G | 灰口铸铁
 | 部分进行 | F+P+G | 
 | 未进行 | P+G | 
部分进行 | 未进行 | Le’+P+G | 麻口铸铁
未进行 | 未进行 | Le’ | 白口铸铁

## Slide 14: 3、影响石墨化的因素
⑴ 化学成分
⑵ 冷却速度

## Slide 15: 3、化学成分对石墨化的影响
碳和硅：强烈促进石墨化。
碳、硅含量过低：易出现白口组织，力学性能和铸造性能变差。
碳、硅含量过高：会使石墨数量多且粗大，基体内铁素体量增多，降低铸件的性能.
Si
C
白口铸铁
灰口铸铁
麻口
铸
铁
共晶
碳、硅含量对铸铁石墨化的影响

## Slide 16: 化学成分对铸铁石墨化的影响
碳、硅量控制范围：2.5~4.0%C，1.0~3.0%Si。
Al、Cu、Ni、Co等对石墨化有促进作用。
S、Mn、Cr、W、Mo、V等元素阻碍石墨化。
磷：虽然可促进石墨化，但其含量高时易在晶界上形成硬而脆的磷共晶，降低铸铁的强度，只有耐磨铸铁中磷含量偏高 (达0.3%以上)。
铸铁中的磷共晶

## Slide 17: ⑵ 冷却速度对石墨化的影响
缓慢冷却：有利于碳原子的充分扩散，结晶将按Fe - G相图进行，因而促进石墨化。
快冷：由于过冷度大，结晶将按 Fe-Fe3C相图进行, 不利于石墨化。
WC
+
Wsi
(%)
铸件壁厚和碳硅含量对铸铁组织的影响

## Slide 18: 二、铸铁的特点及分类
1、铸铁的组织特点
钢的基体 + G（石墨）/Fe3C（白口）
基体组织有三种：铁素体、珠光体、铁素体+珠光体。
F+G
F+P+G
P+G

## Slide 19: 2、铸铁的性能特点
⑴ 力学性能较低
强度、塑性和韧性低于碳钢
由于石墨相当于钢基体中的裂纹或空洞，破坏了基体的连续性，且易导致应力集中。
铸铁与铸钢的强度比较

## Slide 20: 2、铸铁的性能特点
⑵ 耐磨性能好：由于石墨本身有润滑作用。
⑶ 消振性能好：由于石墨可以吸收振动能量。
⑷ 铸造性能好：由于铸铁硅含量高, 成分接近于共晶。
⑸ 切削性能好：由于石墨使车屑容易脆断，不粘刀。

## Slide 21: 3、铸铁的分类与牌号表示方法
铸铁的分类依据：基体组织 + C的存在形态
分类结果——五类：
（1）白口铸铁：碳全部以渗碳体形态存在，断面呈白亮色，不易切削加工，一般不用来制造机器零件，主要用作炼钢原料、制作不重要的耐磨件。
（2）灰（口）铸 铁
（3）可锻铸铁
（4）球墨铸铁
（5）蠕墨铸铁

## Slide 22: 铸铁的分类与牌号表示方法 （续）
铸铁 名称 | 石墨 形态 | 基体 组织 | 编 号 方 法 | 牌号实例
灰 铸 铁 | 片 状 | F | HT + 一组数字 数字表示最低抗拉强度值，单位MPa。 “HT”表示灰铸铁代号。 | HT100
 |  | F+P |  | HT150
 |  | P |  | HT200
可 锻 铸 铁 | 团 絮 状 | F | KTH + 两组数字 KTB + 两组数字 KTZ + 两组数字 | KTH300-06
 |  | 表F 心P |  | KTB350- 04
 |  | P |  | KTZ450-06
KTH、KTB、KTZ分别为黑心、白心、珠光体可锻铸铁代号；第一组数字表示最低抗拉强度值，MPa；第二组数字表示最低伸长率值，%

## Slide 23: 铸铁的分类与牌号表示方法（续）
铸铁 名称 | 石墨 形态 | 基体 组织 | 编 号 方 法 | 牌号实例
球 墨 铸 铁 | 球 状 | F | QT + 两组数字 第一组数字表示最低抗拉强度值，MPa； 第二组数字表示最低伸长率值，%。 “QT”表示 球墨铸铁代号 | QT400-15
 |  | F+P |  | QT600-3
 |  | P |  | QT700-2
蠕 墨 铸 铁 | 蠕 虫 状 | F | RuT + 一组数字 数字表示最低抗拉强度值, MPa。 “RuT”表示蠕墨铸铁代号 | RuT260
 |  | F+P |  | RuT300
 |  | P |  | RuT420

## Slide 24: 工业铸铁的成分范围与组织
工业铸铁的成分范围
温度
快冷
中速冷却
中速冷却
缓冷
缓冷
缓冷
快冷
白口铸铁
珠光体灰铸铁
铁素体灰铸铁
铁素体
球墨铸铁
珠光体
球墨铸铁
珠光体
可锻铸铁
铁素体
可锻铸铁
石墨化退火
中速冷却
缓冷
珠光体
蠕墨铸铁
铁素体
蠕墨铸铁
Si/Mg/Ce

## Slide 25: 第二节 常用铸铁 Cast Iron

## Slide 26: 第二节 常用铸铁
一、灰（口）铸铁
二、可锻铸铁
三、球墨铸铁
四、蠕墨铸铁
五、特殊性能铸铁(如高铬铸铁)

## Slide 27: 一、灰铸铁 Grey Cast Iron， gray cast iron， gray pig iron
灰铸铁齿轮箱

## Slide 28: 一、灰铸铁
灰铸铁：石墨呈片状分布的灰口铸铁。产量约占铸铁总产量的80%以上。
1、组织
形成条件：由液态铁水缓慢冷却时通过石墨化过程形成的。
基体组织：①铁素体； ②珠光体；③铁素体 + 珠光体
灰铸铁齿轮箱
灰铸铁

## Slide 29: 灰铸铁的显微组织
铁素体灰铸铁
珠光体灰铸铁
铁素体+珠光体 灰铸铁
石墨片的三维形貌

## Slide 30: 灰铸铁的孕育处理
目的：细化片状石墨。
常用孕育剂：硅铁、硅钙 合金。
经孕育处理的灰铸铁称为孕育铸铁。
孕育处理前
孕育处理后
硅铁
硅钙

## Slide 31: 2、热处理
热处理只改变基体组织，不改变石墨形态。
灰铸铁强度只有碳钢的30~50%，热处理强化效果不大。
常用的热处理工艺：
① 消除内应力退火(又称人工时效)
② 消除 白口组织 退火
③ 表面淬火

## Slide 32: 3、用途
制造承受压力和震动的零件,如机床床身、各种箱体、壳体、泵体、缸体。
灰铸铁件
汽缸套
活塞环
大型船用柴油机汽缸体(HT-300)
变速箱体
重型机床床身(HT-250)

## Slide 33: 灰铸铁的牌号、力学性能、显微组织和用途（表）
GB/T 9439-2010 灰铸铁件

## Slide 34: 二、可锻铸铁 Malleable Cast Iron

## Slide 35: 二、可锻铸铁
可锻铸铁：由白口铸铁经石墨化退火获得的石墨呈团絮状的灰口铸铁。
1、组织：
基体(F、P) ＋ 团絮状 G
可锻铸铁石墨化退火工艺曲线
可锻铸铁

## Slide 36: 二、可锻铸铁
铁素体基体可锻铸铁又称黑心可锻铸铁。
珠光体基体可锻铸铁又称珠光体可锻铸铁
白心可锻铸铁：
表面：铁素体基体；
心部：珠光体基体
可锻铸铁石墨化退火工艺曲线

## Slide 37: 可锻铸铁的显微组织
黑心可锻铸铁
珠光体可锻铸铁
可锻铸铁的石墨化退火

## Slide 38: 可锻铸铁的性能
强度为碳钢的４0~７0%，接近于铸钢。
名为可锻，实不可锻 !

## Slide 39: 可锻铸铁的用途
形状复杂且承受振动载荷的薄壁小型件，如汽车、拖拉机的前后轮壳、管接头、低压阀门等。
可锻铸铁管件
GB/T 3287-2011 可锻铸铁管路连接件

## Slide 40: 可锻铸铁的牌号、力学性能、显微组织和用途（表）
GB/T 9440-2010 可锻铸铁件

## Slide 41: 三、 球墨铸铁 Nodular Cast Iron
硅铁
硅钙
稀土镁

## Slide 42: 三、 球墨铸铁
：石墨呈球形的灰口铸铁。由液态铁水经石墨化得到。
1、组织：基体（F、F+P、P）+ 球状G
球状石墨是液态铁水经球化处理得到的。
球化剂：镁、稀土、稀土镁。
为避免白口，并使石墨细小均匀，在球化处理同时还进行孕育处理。
常用孕育剂：硅铁、硅钙 合金。
硅铁
硅钙
稀土镁
球墨铸铁

## Slide 43: 球墨铸铁的显微组织
铁素体+珠光体球墨铸铁
铁素体球墨铸铁
珠光体球墨铸铁
球墨铸铁中的石墨球

## Slide 44: 2、球墨铸铁的性能
强度：碳钢的70~90%。
球墨铸铁的突出特点：屈强比(0.2 /b)高, 约为0.7~0.8, 而钢一般只有0.3~0.5。

## Slide 45: 3、球墨铸铁的热处理
碳钢的热处理工艺对于球墨铸铁基本上都适用
球墨铸铁可进行各种热处理,如退火、正火、淬火加回火、等温淬火等。
球墨铸铁的热处理特点：
① 奥氏体化温度比碳钢高：由于硅含量高;
② 淬透性比碳钢高：由于硅含量高;
③ 奥氏体中碳含量可控：以石墨形式存在的碳溶入奥氏体的量与加热温度和保温时间有关。

## Slide 46: 4.球墨铸铁的用途
承受震动、载荷大的零件，如曲轴、传动齿轮等。
制品(轧辊与辊环)
贝氏体基球墨铸铁
铸铁曲轴
核燃料贮存运输容器(QT350-22)

## Slide 47: 球墨铸铁的牌号、力学性能、显微组织和用途（表）
GB/T 1348-2019 球墨铸铁件

## Slide 48: 四、蠕墨铸铁 Vermicular graphite cast iron

## Slide 49: 四、蠕墨铸铁
20世纪60年代发展起来的一种新型铸铁。
方法：液态铁水经蠕化处理和孕育处理得到的。
蠕化剂：稀土硅铁镁合金、稀土硅铁合金、稀土硅铁钙合金…
蠕墨铸铁的组织：
基体（F、F+P、P）+ 蠕虫状G

## Slide 50: 蠕墨铸铁的显微组织
珠光体基体
铁素体基体
蠕墨铸铁中的石墨

## Slide 51: 蠕墨铸铁的强度、塑性和抗疲劳性能优于灰铸铁，其力学性能介于 灰铸铁 与 球墨铸铁 之间。
灰铸铁
灰铸铁
蠕墨铸铁
蠕墨铸铁
球墨铸铁
球墨铸铁
灰铸铁
蠕墨铸铁
球墨铸铁

## Slide 52: 蠕墨铸铁的应用
常用于制造承受热循环载荷的零件和结构复杂、强度要求高的铸件。
如钢锭模、玻璃模具、柴油机汽缸、汽缸盖、排气阀、液压阀的阀体、耐压泵的泵体等。
玻璃模具
制动鼓

## Slide 53: 蠕墨铸铁的牌号、力学性能、显微组织和用途（表）
GB/T 26655-2022 蠕墨铸铁件
GB/T 26656-2011 蠕墨铸铁金相检验

## Slide 54: 高铬铸铁 High-chromium iron

## Slide 55: 高铬铸铁（补充）
白口铸铁：硬、脆 简单的耐磨件、炼钢原料
往白口铸铁中加入一定量的铬，其性能发生极大变化。
常用成分：2.4~3.6%C、12~30%Cr、Mo、Ni、Cu、Mn等
当含铬量>10%以后，其渗碳体型化合物（Fe，Cr）3C）（硬度800~1200HV）将变为硬度更高的（Cr， Fe）7C3（1300~1800HV）型化合物，从而提高其耐磨性。并使网状碳化物成为不连续状态，显著提高其韧性。

## Slide 56: 高铬铸铁（续）
高铬白口铸铁还可以进行热处理，改变其基体组织，退火（HRC35~45）、淬火（HRC60~67）
当代最优异的耐磨材料之一。

## Slide 57: 作业（P126）
5-2、
5-4、
5-6 2）、3）、4）
5-8

## Slide 58: Thanks