## Slide 1: U2041170 《工程材料与成型技术》 Engineering Materials and Forming Technology 44+4学时，3学分

## Slide 2: 第七章 陶瓷材料 Ceramic Materials

## Slide 3: 本章主要教学目标 Learning Objectives
了解陶瓷材料的基本概念
了解常见工程陶瓷材料的主要类型及性能特点；
了解陶瓷材料的一般成型工艺；

## Slide 4: 第七章 陶瓷材料
传统陶瓷产品：陶瓷器、玻璃、水泥 等。
随着现代科技的发展，出现了许多性能优良的新型陶瓷（现代陶瓷）。
陶瓷材料：除金属和高聚物以外的无机非金属材料的通称。
陶瓷材料

## Slide 5: 内容提要
第一节 陶瓷材料概述
一、陶瓷材料的特点
二、陶瓷材料的分类
第二节 常用工业陶瓷
一、普通陶瓷
二、新型结构陶瓷

## Slide 6: 第一节 陶瓷材料概述 Overview on Ceramics

## Slide 7: 第一节 陶瓷材料概述
一、陶瓷材料的特点
二、陶瓷材料的分类

## Slide 8: 一、陶瓷材料的特点
1、陶瓷材料的相组成特点
2、陶瓷材料的结合键特点
3、陶瓷材料的性能特点
4、陶瓷材料的工艺特点

## Slide 9: 一、陶瓷材料的特点 ——1、陶瓷材料的相组成特点
陶瓷材料通常由三种不同的相组成：
①晶相
②玻璃相
③气相 [气孔]

## Slide 10: 陶瓷材料的相组成
长大。
③气相：是在工艺过程中形成并保留下来的。
①晶相：陶瓷材料中的主要组成相，决定陶瓷材料物理化学性质的主要是晶相。
②玻璃相：作用是充填晶粒间隙、粘结晶粒、提高材料致密度、降低烧结温度和抑制晶粒

## Slide 11: 2、陶瓷材料的结合键特点
陶瓷材料的主要成分：氧化物、碳化物、氮化物、硅化物等，
结合键以离子键(如Al2O3)、共价键(如Si3N4)及两者的混合键为主。
共价键
离子键

## Slide 12: 3、陶瓷材料的性能特点
高熔点、高硬度、高化学稳定性，耐高温、耐氧化、耐腐蚀。
密度小、弹性模量大、耐磨损、强度高。
功能陶瓷 电、光、磁等特殊性能。
韧性陶瓷硬度压痕
脆性陶瓷硬度压痕周围的裂纹

## Slide 13: 4、陶瓷材料的工艺特点
陶瓷是脆性材料，大部分陶瓷是通过粉体成型和高温烧结来成型的，陶瓷是烧结体。
烧结体也是晶粒的聚集体，有晶粒和晶界，存在一定的气孔率。
Al2O3粉末的烧结组织
ZrO2陶瓷中的气孔

## Slide 14: 二、陶瓷材料的分类 Classification of ceramic materials

## Slide 15: 二、陶瓷材料的分类
导电玻璃
玻璃幕墙
陶瓷材料的分类
按化学成分
氮化物陶瓷
碳化物陶瓷
氧化物陶瓷
普通陶瓷：以天然的岩石、矿石、黏土等材料作原料。
特种陶瓷：采用人工合成的材料作原料
按使用的原材料
按性能何用途
结构陶瓷
功能陶瓷
其它化合物陶瓷
陶瓷零件

## Slide 16: 第二节 常用工业陶瓷 Industrial Ceramics

## Slide 17: 第二节 常用工业陶瓷
一、普通陶瓷
二、新型结构陶瓷

## Slide 18: 一、普通陶瓷
普通陶瓷：是用粘土(Al2O3·2SiO2·2H2O)、长石(K2O·Al2O3·6SiO2，Na2O·Al2O3·6SiO2)和石英(SiO2)为原料，经成型、烧结而成的陶瓷。
其组织中主晶相为莫来石(3Al2O3·2SiO2)，占25~30%，玻璃相占35~60%，气相占1~3%。
普通陶瓷

## Slide 19: 一、普通陶瓷
特点：普通陶瓷加工成型性好，成本低，产量大。
应用：除日用陶瓷、瓷器外，大量用于电器、化工、建筑、纺织等工业部门。
景德镇瓷器
绝缘子

## Slide 20: 二、新型结构陶瓷 New structural ceramics

## Slide 21: 二、新型结构陶瓷
1.氧化铝 陶瓷
2.氮化硅（Si3N4）陶瓷
3.碳化硅（SiC）陶瓷
4.氧化锆陶瓷
Al2O3化工、耐磨陶瓷配件
Al2O3密封、气动陶瓷配件
单相Al2O3陶瓷组织

## Slide 22: 二、新型结构陶瓷 ——1.氧化铝陶瓷
以Al2O3为主要成分, 含有少量SiO2的陶瓷，又称高铝陶瓷 。
Al2O3化工、耐磨陶瓷配件
Al2O3密封、气动陶瓷配件
单相Al2O3陶瓷组织
高铝陶瓷

## Slide 23: 二、新型结构陶瓷—氧化铝陶瓷
（1）类型：据Al2O3含量不同分：①75瓷(含75%Al2O3，又称刚玉-莫来石瓷)、②95瓷、③ 99瓷，后两者又称刚玉瓷。
（2）性能特点：耐高温性能好，可使用到1950℃。具有良好的电绝缘性能及耐磨性。微晶刚玉的硬度极高(仅次于金刚石)。
95瓷纺织件
99瓷纺织件
氧化铝耐高温喷嘴

## Slide 24: 二、新型结构陶瓷—氧化铝陶瓷
氧化铝陶瓷转心球阀
氧化铝陶瓷密封环
氧化铝陶瓷坩埚
应用：被广泛用作 耐火材料，如 耐火砖、坩埚、热电偶套管, 淬火钢的切削刀具、金属拔丝模，内燃机的火花塞，火箭、导弹的导流罩及轴承等。

## Slide 25: 二、新型结构陶瓷——2.氮化硅（Si3N4）陶瓷
氮化硅是由Si3N4四面体组成的共价键固体。
（1）氮化硅的制备工艺
①工业硅直接氮化：3Si + 2N2 → Si3N4
②二氧化硅还原氮化：
3SiO2 + 6C + 2N2→Si3N4 +6CO

## Slide 26: 二、新型结构陶瓷——2.氮化硅（Si3N4）陶瓷
（2）烧结工艺
烧结工艺 | 优 点 | 缺 点
反应烧结 | 烧结时几乎没有收缩，能得到复杂的形状 | 密度低，强度低，耐蚀性差
热压烧结 | 用较少的助剂就能致密化，强度、耐蚀性最好 | 只能制造简单形状，烧结助剂使高温强度降低

## Slide 27: 2.氮化硅（Si3N4）陶瓷
（3）性能特点
①强度、比强度、比模量高；
②硬度 仅次于金刚石、碳化硼等；
③摩擦系数 仅为 0.1~0.2；
④热膨胀系数小；
⑤抗热震性 大大高于其他陶瓷材料；
⑥化学稳定性 高。

## Slide 28: 2.氮化硅（Si3N4）陶瓷
（4）应用
①热压烧结氮化硅：用于形状简单、精度要求不高的零件，如切削刀具、高温轴承等。
②反应烧结氮化硅：用于形状复杂、尺寸精度要求高的零件，如机械密封环等。
Si3N4轴承
汽轮机转子
叶片气阀等零件

## Slide 29: 3.碳化硅（SiC）陶瓷
（1）结合键
碳化硅是通过键能很高的共价键结合的晶体。
（2）制备工艺
碳化硅是用石英沙(SiO2)加焦碳直接加热至高温还原而成： SiO2+3C→SiC+2CO。

## Slide 30: 3.碳化硅（SiC）陶瓷
（3）碳化硅的烧结工艺
有两种：①热压烧结、②反应烧结 。
由于碳化硅表面有一层薄氧化膜，因此很难烧结，需添加烧结助剂促进烧结。
常加的助剂有硼、碳、铝等.
常压烧结碳化硅

## Slide 31: 3.碳化硅（SiC）陶瓷
（4）性能特点：碳化硅的最大特点是高温强度高，有很好的耐磨损、耐腐蚀、抗蠕变性能，其热传导能力很强，仅次于氧化铍陶瓷。
SiC密封件

## Slide 32: 3. 碳化硅（SiC）陶瓷
（5）应用：
火箭喷嘴、浇注金属的喉管、热电偶套管、炉管、燃气轮机叶片及轴承，泵的密封圈、拉丝成型模具…
SiC陶瓷件
SiC轴承
SiC陶瓷件
SiC密封件

## Slide 33: 4.氧化锆陶瓷
氧化锆的晶型转变：立方相 ⇌ 四方相 ⇌单斜相。
四方相转变为单斜相非常迅速， 引起很大的体积变化，易使制品开裂。
ZrO2
氧化锆单相陶瓷

## Slide 34: 4. 氧化锆陶瓷
在氧化锆中加入某些氧化物(如CaO、MgO、Y2O3等)能形成稳定立方固溶体，不再发生相变，具有这种结构的氧化锆称为完全稳定氧化锆(FSZ)，其力学性能低，抗热冲击性差。
ZrO2陶瓷耐火件
减少加入的氧化物数量，使部分氧化物以四方相的形式存在。由于这种材料只使一部分氧化锆稳定，所以称部分稳定氧化锆(PSZ)。

## Slide 35: 4.氧化锆陶瓷
氧化锆中四方相向单斜相的转变可通过应力诱发产生。【应力诱导相变】
当受到外力作用时，这种相变将吸收能量而使裂纹尖端的应力场松弛，增加裂纹扩展阻力，从而大幅度提高陶瓷材料的韧性。【相变增韧】
部分稳定氧化锆组织

## Slide 36: 4.氧化锆陶瓷
部分稳定氧化锆的导热率低，绝热性好；热膨胀系数大（接近于发动机中使用的金属），抗弯强度与断裂韧性高。
应用：除在常温下使用外，已成为绝热柴油机的主要侯选材料，如发动机汽缸内衬、推杆、活塞帽、阀座、凸轮、轴承等.。
部分稳定氧化锆制品

## Slide 37: 氧化锆制品
氧化锆油泵
氧化柱塞
氧化锆拉线轮
氧化锆球阀
部分稳定氧化锆喷涂层
增韧氧化锆导轮芯轴

## Slide 38: 作业（P162）
7-6、7-7、7-10

## Slide 39: Thanks